METALLURGIE DU SOUDAGE ET CONTROLES

Pr.S.Bensaada

1.LE SOUDAGE

1.1 Généralités

Parmi les procédés d'assemblages, le soudage occupe une place importante dans toutes les branches d'industrie et du bâtiment, car il permet d'adapter au mieux les formes de construction aux contraintes qu'elles sont appelées à supporter en service. Le soudage est une opération qui consiste à assurer la liaison permanente de deux ou plusieurs parties constitutives de nature identique ou différente, soit par chauffage, soit par pression, soit par l'action simultanée des deux, de la chaleur et de la pression. Le soudage peut être effectué avec ou sans métal d'apport. Dans le cas particulièrement  important des matériaux métalliques, le soudage se présente sous deux aspects :

a) Le soudage automatique

Lorsque le métal d'apport et le métal de base sont de nature identique. Dans ce procédé le métal des pièces à assembler participe  à la constitution du joint au même titre que le métal d'apport.Donc c'est une opération de " fusion localisée " de deux pièces de même nature. Le métal de base se dilue dans le métal d'apport. La température de soudage est donc nécessairement supérieure à la température de fusion des pièces à assembler.

Les figures 1,2 et 3 représentent des types de soudures autogènes.

Métal métal fondu

Métal dmétal de base

Zones thermiquement affectées

Profil initial des bords à souder    Fig.1

Soudure autogène multipasse sur chanfrein avec talon

Fig.2

Soudure autogène sur bords droits avec support à l'envers

Fig.3

b) Le soudage hétérogène

Lorsque le métal de base et le métal d'apport sont de nature différente. Dans ce procédé, les pièces à assembler ne sont pas portées a la température de fusion et ne participent pas à  la constitution du joint. Ce rôle est uniquement rempli par le métal d'apport, dont la température de fusion est plus basse et qui assure, en se solidifiant, une liaison métallique entre les  surfaces à assembler.

Dans ce procédé on distingue :

- Le hrasage fort (température de fusion du métal > 450°C, avec   utilisation du décapant Borax).

- Le hrasage tendre (température de fusion du  métal‹ 450°C, avec utilisation du décapant Borax).

- Le soudo-brasage  réalisé généralement au chalumeau. La température à obtenir varie suivant les

métaux à souder Aciers et fontes 600°C à 900°C Cuivre 850 à 900°C Aluminium 600°C

Les figures 4  et 5 montrent deux types de soudures hétérogènes :

Soudure hétérogène Brasure sur tubes.

Soudure hétérogène Soudo brasure

Métal de base

fig.4

fig

Le soudo-brasage et le brasage s'appliquent lorsque :

- Les métaux de base ne sont pas soudables par ex : les aciers à outils.

- Les joints sont difficiles d'exécution (faibles dimensions des pièces à souder).

- Les métaux de base sont différents.

- Il n'est pas impératif de conserver les propriétés mécaniques des métaux de base.

Les définitions générales s'appliquent à nombre de matériaux. On soude les métaux, mais on soude aussi le verre, les matières plastiques etc...

Par définition même le soudage s'oppose à d'autres opérations d'assemblage qui n'assurent pas la continuité de la matière entre parties à assembler, qu'il y ait discontinuité géométrique comme dans le rivetage, le sertissage, le boulonnage etc..ou qu'il y ait discontinuité de nature chimique comme dans le collage.

tent une résistance élevée par rapport à d'autre type d'assemblage. b- Le soudage est très souvent employé en combinaison avec le moulage, forgeage, estampage etc..., ce qui permet d'obtenir des pièces d'une forme très compliquées et dont les dimensions sont très grandes.

c- Haute productivité, bas prix de revient avec possibilité d'obtention des assemblages étanches.

d- Diminution des dépenses initiales des équipements des ateliers de soudage.

1.2 Classification générale des procédés de soudage

Il existe plusieurs procédés de soudage caractérisés par le type de source d'énergie pour réchauffement et par l'état du métal à l'endroit du soudage. Selon le type de la source d'énergie on distingue :

- Énergie thermo-chimique.

- Énergie thermo-électrique.

- Énergie mécanique.

- Énergie de rotation

Les sources d'énergie  doivent être capables d'apporter en un temps assez court une grande quantité de chaleur en un point bien localisé.

De gros progrès technologiques sont venus apporter une solution à ce problème au début du siècle, "tout d'abord par l'emploi de la flamme oxyacétylénique puis de l'arc électrique et selon l'état du métal pendant le soudage on distingue :

- Le soudage par fusion  qui consiste à porter à fusion les bords des pièces a souder à l'aide d'une source d'énergie tels que arc électrique, flamme de gaz, réaction chimique, énergie de rayons laser, jet de plasma etc.

Sous l'action de la chaleur les bords du métal sont fondus et établissent une liaison entre eux ou encore avec un métal d'apport, ainsi formant le bain de fusion, lequel après solidification constitue la soudure.

- Le soudage par pression

Le soudage par pression fig.6 regroupe tous les procédés de soudages dans lesquels on obtient en général sans métal d’apport, par application d’une pression suffisante pour obtenir une déformation plastique des zones à souder, un chauffage localisé permet la liaison atomique de la zone de soudage.

Fig.6

Actuellement il existe plusieurs dizaines   de procédés de soudage et parmi lesquels on peut citer :

1. Soudage oxvacétvlénique

La source d'énergie est la flamme oxyacétylénique. Il est le seul procédé utilisé pour l'exécution des joints soudo-brasés ou brasés. Ce procédé présente une grande souplesse et recommandé pour l'exécution de travaux délicats sur pièces de nuances diverses et de petites dimensions.

2. Soudage à l’arc électrique

La source d'énergie est l'arc électrique qui jaillit entre le métal à souder et le métal d'apport qui est une électrode. Dans ce procédé on peut citer

a- Soudage en atmosphère inerte (T.l.G)

L'électrode est  réfractaire (non fusible) et le bain de fusion est protège par un gaz inerte, argon ou autre. Ce procédé se substitue de plus en plus au chalumeau pour le soudage des aciers alliés, de l'aluminium, du cuivre et de ses alliages, des alliages de nickel.

b- Soudage avec électrode enrobée

L'enrobage de l'électrode dépose sur le métal en fusion un laitier protecteur. Ce procédé à fait de très gros progrès depuis une trentaine d'années, grâce surtout aux nouvelles techniques de fabrication des électrodes. La rapidité d'exécution des soudures est importante et liée au fait que l'apport de chaleur est très localisé.

c- Soudage avec fil électrode sous protection gazeuse (M.I.G, M.A.G)

Ici le métal d'apport est constitué par un fil qui arrive en continu au niveau de l'arc. Le bain de fusion est protégé par un gaz inerte. On peu souder avec ce procédé pratiquement tous les métaux à une grande vitesse de soudage.

d- Soudage avec fil électrode sous flux en poudre

Même   procédé que le procédé MIG, seulement ici la protection du bain se fait par un flux en poudre.

3. Soudage par résistance électrique

Le    chauffage    nécessaire    à    l'endroit   du   soudage   est   assuré   par   effet   de Joule :

Q = I2R.t.

L'intensité de soudage et le temps de passage jouent donc un grand rôle dans ce procédé. Il est utilisé essentiellement pour assembler des pièces par recouvrement.

Dans ce procédé on distingue :

a- Soudage par points

Les appareils de soudage sont constitués en principe de deux bras portant chacune une électrode, l'un de ces bras est mobile et vient pincer les pièces à souder.

b- Soudage à la molette

Utilise le même principe que le  soudage par points, les électrodes se présentant sous forme de disques rotatifs.

c- Soudage en bout par étincelage

Ce procédé de soudage par résistance est essentiellement utilise pour le reboutage des tubes. Les bords à souder sont rapprochés sou-tension et des arcs s'amorcent successivement, provoquant la fusion des bords. Le soudage à eu lieu alors par forgeage, les deux pièces à souder étant comprimées l'une contre l'autre.

d- Soudage par induction

La source d'énergie est ici le courant électrique induit dans les pièces a souder par l'application d'un champ magnétique intense et de haute fréquence.

e- Soudage par friction

Le principe est le suivant :

Une pièce est fixe, l'autre animée d'un mouvement de rotation et est appliquée contre la première. L'énergie thermique dégagée par le frottement permet d'atteindre la température de forgeage.

f- Aluminothermie

On utilise ici la chaleur dégagée par la réaction suivante :

F203   + 2 Al  → AI2O3 + 2 Fe

Il faut amorcer la réaction soit avec de la poudre, soit avec une résistance électrique. Ce procédé est surtout utilisé pour le soudage des rails de chemin de fer.

g- Soudage par ultrasons

Ce procédé utilise l'énergie de vibration produite par un appareil électro-acoustique. Il est utilisé surtout dans l'industrie nucléaire et en électrotechnique pour les soudages des feuilles d'aluminium, de molybdène, de platine etc...Il est très employé pour assembler les matières plastiques

2.3. Le soudage oxyacétylénique

C'est vers la fin du siècle dernier et à la suite des travaux du français Georges Claude et de l'allemand Von Linde que naquit l'idée d'utiliser la flamme pour chauffer localement des pièces jusqu'à leur point de fusion dont le principal but est de les assembler.

On peut obtenir cette flamme par la combustion d'un gaz combustible dans 1’air. L air étant composé de 4/5 d'azote qui ne participe pas à la combustion, on a donc cherché à utiliser un autre gaz comme carburant l'oxygène.

Donc la haute température (3000°C) de la flamme oxyacétylénique est obtenue par la combustion d'un mélange d'acétylène et d'oxygène dans une proportion bien définie.

Le soudage oxyacétylénique est caractérisé par des vitesses d'échauffement et de refroidissement du métal plus faibles en comparaison avec le soudage à l'arc électrique ce qui conduit à la formation d'une structure à gros grains dans le métal adjacent au cordon de soudure, diminue la résistance du joint soudé et provoque des déformation importantes de la pièce soudée.	.	, .

Si l'épaisseur des tôles dépasse 2mm, le soudage oxyacétylénique devient moins rentable que celui de l'arc électrique.

L' oxygène ( O2 )

L'oxygène est"un gaz incolore, inodore et sans saveur. Il est obtenu par 1’électrolyse de l'eau ou par liquéfaction de l'air qui en contient 1/5 de son volume. Il est d'une pureté très élevée  99%, car un oxygène moins pur entraîne une augmentation de la consommation de l'acétylène.

L'acétylène C2 H2)

L'acétylène (C2H2) est un hydrocarbure gazeux, incolore avec un pouvoir calorifique de 14000calorie/m3 et dont l'odeur est désagréable (odeur d'œil). Il est dangereux au point de vus déflagration il explose en présence d'une décharge électrique ou du feu.

Un mélange d'oxygène et d'acétylène peut exploser à la pression atmosphérique s'il ne
contient que très peu d'acétylène.

industriellement   l'acétylène utilisé pour le soudage et l'oxycoupage est fabriqué à partir du
carbure   de calcium ( CaC2 ), lequel est obtenu à partir d'un mélange de carbone ( Coke ) et de
chaux vive à très haute température, la réaction chimique qui s'y produit est la suivante :
CaO + 3C  →  CaC2    +    CO-Q

Ensuite l'acétylène est obtenu dans des générateurs par la décomposition chimique du carbone de calcium avec l'eau selon la réaction suivante :

CaC2 + 2H20   →   Ca (OH)2 + C2H2 +Q

2.3.1 Matériel de soudage oxyacétylénique

a- Stockage de O2 et C2H2	.

L'oxygène et l" acétylène sont livrés le plus couramment dans des bouteilles d acier, oui se distinguent de leur capacité. Les plus répandus sont les bouteilles de 40 dm de capacité. Elles se distinguent par leur particularité de construction et par leurs couleurs et doivent porter le timbre du service de contrôle des mines.

La couleur conventionnelle de l'ogive de la bouteille d'oxygène est blanche et celle de CH2 est jaune. L'oxygène est comprimé à une pression de 150 bars, ce qui donne a la pression atmosphérique 7000 litres   de gaz pour une bouteille dont le volume est de 46litres. Pour les bouteilles de C2H2 on tasse une matière poreuse imbibée d'acétone dans laquelle est emmagasinée du C2H2 sous pression de      15 bars. L'acétone peut dissoudre environ 24 fois son propre volume d'acétylène. Pour les bouteilles d'oxygène un calcul très simple permet de savoir à tout moment le volume d'oxygène contenu dans la bouteille rapporté à la pression atmosphérique. Ce calcul est valable pour une Po   = 1 bar et              T = 15°C, dans le cas contraire il existe des coefficients de correction.

Par ex .pression restante dans la bouteille : 100 bars

Contenance lue sur l'ogive .46 litres

A température constante :

PoVo=PV→ Vo= PV/Po=100x46/1= 4600 litres

Les bouteilles d'acétylène doivent  toujours être utilisées dans la position verticale pour éviter que l'acétone ne sorte de la bouteille.

Les précautions à prendre concernant les bouteilles d'oxygène et d'acétylène sont :

-  Eviter les chocs.

- Eiter toute élévation anormale de température.

- Ne jamais introduire d'autres gaz dans les bouteilles vides.

- Les robinets doivent être parfaitement étanches.

- En cas d'inflammation des gaz :

- Fermer rapidement le robinet si réchauffement est faible.

- Si la bouteille est chaude, se mettre à l'abri et l'arroser de loin.

h- Organes de réglages et de sécurité

Les régulateurs ou détendeurs figures 56 et 57 destinés respectivement pour l'oxygène et l'acétylène ont le rôle d'abaisser la pression des gaz (02, C2H2) stockés dans les bouteilles (haute pression) à une pression de travail utilisable avec les chalumeaux coupeurs ou soudeurs.

Ils sont placés entre les bouteilles de gaz et le chalumeau et permettent donc de maintenir stable et constante la pression détendue quelque soit la diminution de pression dans la bouteille.

fig.56

| 1. | — Corps | 14. | — Ressort de détente | 25 | — Ecrou raccord |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | — Couvercle | 15. | — Centre de ressort de détente | 26. | — Douille porte tuyau |
| 3. | — Siège de détente | 16. | — Vis de centrage | 27. | — Rondelle joint |
| 4. | — Poussoir de clapet | 17. | — Vis de détente | 26. | — Clapet de soupape de sûreté |
|  | — Clapet de détente | 18 | — Barrette de vis | 29. | — Centre de ressort de soupape |
|  | — Centre de ressort de clapet | 19 | — Raccord d’entrée | 30 | — Ressort de soupape de sûreté |
| 7. | — Ressort de fermeture | 20 | — Filtre haute pression | 31. | — Buté de réglage de soupape |
| 8 Levier d'attaque |  | 21. | — Ecrou de raccord d’entrée | 32. | — Vis (ou ecrou) de blocage |
| 9. — Levier porte-clapet |  |  | (gaz comprime) | 33. | — Manomètre haute pression |
| 1i). | — Bouchon de démontage | 22. | — Etrier de montage (AD) (1) | 34. | — Manomètre basse pression |
| 11. | — Membrane | 24 | — ViS d’etrier | 35 | — Filtres des manomètres |
| 12 | — Plateau de membrane | 25 | — Mamelon de sortie | 36. | — Joints des manomètres. |
| 13. | — Contre plateau de membrane |  |  |  |  |

fig.57

Chaque régulateur possède deux manomètres indiquant à tout moment la pression dans le cylindre (haute pression ou pression à détendre) et la pression nécessaire au soudage (basse pression) ou pression détendue.

Le réglage de la pression du gaz est assuré par le vis réglage (différente pour souder ou oxycouper).L'ensemble manomètre et détendeur s'appelle manodétendeur. Ces deux manomètres se différencient par leur dispositif de fixation voir figures 56 et 57, afin d'éviter toutes permutations, l’écrou qui connecte le régulateur d'oxygène au cylindre se vise à droite et celui d'acétylène à gauche.

Le fonctionnement de tous les détendeurs est basé sur le même principe.

Le détendeur possède deux chambres figure.58, à haute pression communiquant directement avec la bouteille de gaz et la pression qu'y règne est égale a celle dans la bouteille et une chambre à basse pression communiquant avec le chalumeau.

Fig.58

Si on desserre la vis de réglage, l'obturateur est plaqué sur son siège. En ouvrant la bouteille la chambre HP se met sous pression de la bouteille. On agit ensuite sur la vis de réglage, 'obturateur se soulève, le gaz passe dans la chambre BP et la pression ainsi obtenue agit sur la membrane, celle-ce referme l'obturateur en agissant plusieurs fois sur la vis de réglage, on obtient ainsi la pression désirée.

Si le chalumeau débite

- La pression dans B.P diminue.

- La membrane poussée par le ressort ouvre l'obturateur

- Le gaz arrive à nouveau dans la chambre BP

Apres une série d'oscillations rapides de l'obturateur il se stabilise a une position telle que la chute dans l'obturateur, plus la pression dans la chambre B.P et la tension des ressorts, égale à la pression de la bouteille. Lorsque la pression de la bouteille baisse, l'obturateur pousse par le ressort, s’ouvre un peu plus, l'équilibre précédent demeure.

Certaines précautions qu'il faut prendre vis à vis des manodétendeurs :

-N'ouvrir la bouteille qu'après être assuré que la vis de réglage est desserrée. Par suite son inertie, l'obturateur ne peut pas se fermer immédiatement quand on ouvre la bouteille HP et la pression BP peut alors dépasser les possibilités du mano et détériorer la membrane du détendeur.

-Avant de monter le   détendeur sur la bouteille il y a lieu de purger la valve de cette dernière en l'ouvrant brusquement pour 2 ou 3 secondes.

-Ne jamais graisser ou huiler un régulateur.

c- Tuvaux souples (bovaux)

Ils sont fabriqués en caoutchouc fortement entoilé et sont généralement de couleur rouée pour l'acétylène et bleue ou verte pour l'oxygène.

Ils sont destinés à assurer l'amenée de gaz au chalumeau. Ne jamais repérer un boyau avec du ruban adhésif seulement, mais insérer une douille de cuivre.

Les tronçons de tuyaux raccordés ne doivent pas mesurer moins de 3m de longueur.

d-Chalumeaux soudeurs

Les plus répandus sont les chalumeaux oxyacétyléniques a injecteurs figure.59. En fonction de la pression d'admissivon des gaz à l'entrée du chalumeau on distingue :

| 1 2 | Robinet C H2 2 - Ecrou olive gaz | Débits des buses et lances : |
| --- | --- | --- |
| 3 | - Ecrou olive 02 | N° 0.0 de 10 6 40 1/h. |
| 4 5 | - Olive - Robinet 00 | N° 0 de 50 6 280 1/h. |
| 6 | - Ecrou de blocage du mélangeur | N° 1 de 250 6 1000 1/h. |
| 7 8 | - Injecteur - Joint du mélangeur | N° 2 de 1.250 a 5.000 l/h |
| 9 10 | - Mélangeur - Raccord intermédiaire | Les débits sont exprimes en litres |
| 11 | - Ecrou de buse retreinte | heure d'acétylène. |
| 12 | - Tube de mélange pour buse |  |
| 13 | - Etoile porte buses |  |
| 14 | - Buse |  |
| 15 | - Lance buse retreinte |  |

e- Chalumeau oxvcoupeurs

Les   chalumeaux   oxycoupeurs   produisent   la   flamme de chauffe et assurent l'amenée d'un jet d'oxygène dans la zone de coupe figure.60

Coupage par « balayage » à l'aided'un chalumeau àtrois jets de coupe : 1 — métal à couper ; 2 — position du chalumeau lors du coupage ; 3 — canal du Jet d'oxygène de coupe principal, 4— canaux des Jets d'oxygène de polissage; 5 — dispositif de réglage continu

Coupe nette

Schéma de fonctionnement d'un chalumeau coupeur à action superficielle et sections    transversales    des gorges ainsi obtenues

fig.60

Les chalumeaux coupeurs comportent deux parties principales,   un tube manche et une lance, leur différence réside dans le canal d'oxygène de coupe muni d'un robinet.

La tête est munie de buses interchangeables choisies en fonction de 1’épaisseur de l'acier à couper. Les buses peuvent être concentriques produisant une flamme de chauffe annulaire figure.61aou bien à flamme multiples figure.61b

Types de buse :a-abuses   concentriques;    b — buses trous de chauffe multiples,  1 buse Intérieure,    2 — buse extérieure

fig.61

Ces derniers sont souvent   obstrués par les gouttes de laitier lors du coupage, ce qui perturbe le

travail, provoque des claquements secs et des retours de flamme. On utilise le plus souvent les buses concentriques.

f-  La flamme oxyacétylénique

La flamme oxyacétylénique est remarquable elle fournit la température la plus élevée par unité d surface, facilement réglable, la plus réductrice.

La structure de la flamme oxyacétylénique est représentée sur la figure.62 avec les répartitions de la température suivant l'axe de la flamme et elle est caractérisée par :

- Ses propriétés chimiques

- Sa température

- Sa puissance spécifique

Dans sa structure on peut distinguer trois zones :

- Le dard

- La zone réductrice ( ou intermédiaire ).

- Le panache

1. Le dard

I1 est composé  par un mélange mécanique d'oxygène et produits provenant de la dissolution de l'acétylène, c'est la surface où se fait la combustion primaire de C2H2 et de 02 suivant la

réaction suivante :

C2H2   + 02   →   2C0 + H2 + Q

Le dard est   blanc, très lumineux  et la température la plus élevée 3150°C se trouve à son extrémité. La combustion du carbone et de l'hydrogène dans le dard n'est pas complète, c'est dans le panache que s'effectue leur combustion complète grâce à la participation de l'oxygène de l'air.

La combustion complète d'un volume de C2H2 nécessite 2,5 volumes de 02.

2. La zone intermédiaire ou réductrice

Comme son nom l'indique, elle se situe entre le dard et le panache. C'est à l'extrémité de cette zone qu'il faut maintenir la métal d'apport pour le protéger contre les agents corrosifs de l'atmosphère ambiante.

3. Le panache

C'est dans cette zone que s'effectue la combustion secondaire de C2H2 et 02 avec la participation de l'oxygène de l'air ambiant.

2CO    +   O2     →   2CO2    + Qi

H2     +      1/2 O2 —> H20     +    Q2

En somme donne :

C2H2 + 2,5 O2      →  2CO2 + H2O+ Q

Dans le panache, l'hydrogène et l'oxyde de carbone brûlent en donnant respectivement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique le CO2, qui  favorise l'attaque du fer. La vapeur d'eau cède son oxygène au métal chaud selon la réaction :

3H2 O    +    2 Fe —> 3 H2      +    Fe203 (rouille)

Réglage de la flamme oxyacétylénique

En fonction du rapport entre le volume d'oxygène et d'acétylène consommé O2/ C2H2, la flamme peut être :

-    Neutre

- Carburante  Ou

-  oxydante

Neutre (normale)

Si O2/ C2H2  = 1

C'est la flamme   dont on se sert pour souder ou chauffer. Elle se traduit par un dard blanc brillant séparé du panache par la zone intermédiaire,  il est presque le seul visible à travers les lunettes à souder ? Lorsqu'on soude avec une flamme neutre le métal en fusion est clair et transparent.

Flamme carburante

Si O2/ C2H2   >1

Une   telle   flamme   est   obtenue,   si à la flamme neutre on augmente de débit d'acétylène, une auréole   se superpose au dard normal qui s'allonge avec l'excès de C2H2. Sa forme est souvent irrégulière et instable. Cette flamme contient une teneur élevée en carbone. On l'utilise souvent pour des rechargements durs de pièces d'usures ou pour des traitements de surface (cémentation). Lors de la soudure avec une telle flamme, le métal en fusion est trouble et recouvert d'une écume blanche.

Flamme oxydante

Si O2/ C2H2   < 1

On peut obtenir une   flamme oxydante, si à la flamme neutre, on augmente le débit d'oxygène, le dard se raccourcit ainsi que le panache, la flamme siffle, elle est oxydante et brûle le métal (oxydation de   l'acier avec risque de soufflures). Cette flamme n'est jamais employée. Pour souder la pression doit être de :

0.250  à  0.500 bars pour le C2H2

1 à 3 bars pour l'02.

Dans   la pratique et au cours du soudage on peut s'attendre à un déréglage du chalumeau ou la flamme se modifie.  Si le phénomène se prolonge la flamme peut s'éteindre avec un claquement caractéristique, ces incidents de fonctionnements sont dus soit :

A un écrasement  provoqué par des projections d'oxydes surtout lorsque l'on tient le chalumeau trop  près du bain de fusion. Un éloignement léger du chalumeau du bain de fusion ou son nettoyage peut remédier à cette situation.

A un claquement qui est du à une fuite interne à la buse ou la pression d'oxygène est insuffisante (buse trop puissante dont on essaie de réduire le débit à l'aide de robinet). Les claquements répétés peuvent être évité en mettant le bec du chalumeau dans l'eau en laissant seul le robinet d'oxygène ouvert. Dans le cas des claquements suivis d'un sifflement avec projection de poussières noires, on doit fermer immédiatement la bouteille.

La flamme décolle

Elle est due à la vitesse de sortie des gaz qui est trop grande, dans ce cas on doit réduire les pressions.

2.4.Technique de soudage

Dans la technique de soudage on trouve différentes méthodes qui s'appliquent suivants les épaisseurs des joints et leur préparation tels que bord à bord, bords relevés, sur chanfrein en V, sur chanfrein en X etc...

Les tableaux suivants montrent les méthodes.

2.5 Position de soudage

Les principales positions de soudage sont les suivantes :

- 1)  à plat

- 2) au plafond

- 3) en corniche

- 4)  verticale (montante, descendante)

Dans la position à plat, il est assez aisé d'obtenir une bonne pénétration, convexe et régulière, le bain étant soutenu naturellement par les bords des pièces à souder.En plafond au contraire, du fait de la pesanteur du bain de fusion, il sera difficile de réaliser une bonne pénétration ; cette dernière se présentera souvent sous forme concave ou simplement plate. En soudage à l'arc, l'intensité de soudage est plus faible pour la position plafond que pour la position à plat (environ 10 à 15% de moins).

En position descendante, l'intensité est 15 à 20% supérieure à celle nécessaire pour le soudage à plat.

En position montante, l'intensité est 15 à 20% inférieure à celle nécessaire pour le soudage à plat.

Le tableau ci-après, montre les positions principales de soudage. Le tableau est extrait de code ASME et indique comment on ramène une position quelconque de soudage l'une des quatre positions type.

2.6 Préparation des bords à souder

Dans la pratique le mode d'assemblage des bords à souder (écartement, forme des bords, positions respectives des bords) joue un rôle très important sur la facilité d'exécution d'un joint et sur sa qualité.

Un soudeur doit toujours avoir présent  à l'esprit qu'une mauvaise préparation des bords donne une mauvaise soudure.

La préparation des bords varie en fonction de l'épaisseur des pièces à assembler, de la méthode de soudage et de la position de soudage.

Les coupes et chanfreins peuvent être obtenus par :

- Oxycoupage

- Limage

- Cisaillage

-  Usinage, rabotage, meulage

2.7 Pointage des pièces

Avant le début de toute soudure, il y a lieu d'immobiliser les parties à assembler afin d'éviter tout écartement trop important ou tout chevauchement des tôles du au phénomène de dilatation et de retrait en cours de soudage. Avant pointage, prévoir un écartement plus important   a  celui que l'on souhaite après pointage. Après pointage, exécuter un talon puis commencer la soudure dans le sens inverse du talon après retournement de la pièce ou déplacement du soudeur.

Talon

2.8. Pointage des tubes de tôles d'angles

Exécuter les points toujours diamétralement opposés pour compenser les retraits

2.9 L'oxycoupage

C'est une opération de coupage thermique, destinée à découper les métaux par combustion sous jet d'oxygène ou par fusion du métal ou encore par l'utilisation simultanée des deux procédés.

Dans le cas par combustion, le métal est chauffé jusqu'à sa combustion ou il brûle grâce au jet d’oxygène. Dans le cas par fusion, le métal est chauffé jusqu'à sa fusion complète à l'endroit de coupe
grâce à la source de chaleur provoquée par l'arc électrique, laser, plasma etc. Dans le procédé oxycoupage classique, la chaleur de coupe est obtenue grâce à la
combustion d'acétylène avec l'oxygène. L'oxycoupage ne peut pas être appliqué à certains métaux dont la température de fusion est inférieure à la température d'inflammation, car le métal doit brûler à l'état solide, 1 aluminium et ses alliages est un exemple.

Le plus souvent l'oxycoupage est utilisé pour les aciers, dont la température de fusion est supérieure à celle de leur inflammation (1080°C à 1380°C). Car les oxydes FeO et Fe3O4 formés lors de l'oxycoupage fondent à une température inférieure à la température de fusion de la fonte et de l'acier.

Les aciers au   carbone avec 0,3% de carbone maximum et les aciers faiblement allies avec 0,2% de carbone maximum peuvent être coupés dans n'importe quelles conditions industrielles et sans limitation d'épaisseur ni de température ambiante. A partir de 0,5 %C, il  faut augmenter la chauffe et avec %C > 1,9 il y a impossibilité de coupe

Le chalumeau oxycoupeur au point de vue construction diffère de celui utilisé pour le soudage. Un type de  chalumeau est représenté sur la figure.63

Certains éléments accompagnant le  fer favorisent la coupe tels que le Manganèse, Nickel et d'autres la rendent impossible tels que silicium, chrome, tungstène.

Pour permettre de couper les fontes et aciers alliés on a pu mettre au point certains procèdes tels que :

- Oxycoupage avec métal d'apport 'acier doux

- Oxycoupage à la poudre en silice

- Oxycoupage à la poudre en fer

La vitesse d'oxycoupage manuel est déterminée selon l'expression suivante :

V = 40000 / 50 + S (mm/mn)

S : épaisseur de l'acier à couper.

Les faibles vitesses de coupe provoqueront une fusion des bords et les grandes vitesses se traduiront par l'apparition des portions non coupées dues au retard du jet d'oxygène.

Avant chaque coupe on doit procéder au nettoyage de la surface du métal à couper, car sa propreté influe sur la qualité de coupe.

La rouille, les salissures qui pourraient entraver l'opération de coupage seront éliminées par un procédé thermique, mécanique ou chimique.

La méthode de découpage la plus simple consiste à chauffer la surface du métal suivant la ligne de coupe et à le nettoyer ensuite avec une brosse métallique.

Il existe aussi le découpage mécanique ou le découpage chimique avec l'utilisation de dissolvants à base d'acide chlorhydrique ou sulfurique.

2.10 Rechargement

Le rechargement est un procédé qui consiste à recouvrir une partie du métal de base par une couche de métal en fusion. Le rechargement est destiné surtout à la réparation des pièces détériorées ou encore a obtenir des couches superficielles du métal ayant une bonne résistance à l'usure, à la corrosion etc.. obtenue    grâce à l'introduction d'éléments d'alliage. Le rechargement s'effectue en plusieurs couches.

A la différence du soudage, les défauts rencontrés lors du chargement tels que tensions internes, déformation etc.. sont négligeables et cela est du à la faible pénétration (limitée uniquement à la zone).

Les métaux d'apport utilisés pour le rechargement se distinguent par leur composition chimique et qui en dépendent de la destination de la partie de la pièce à recharger.

- Rechargement sans qualité particulière (aciers faiblement alliés).

- Rechargement résistant aux chocs (aciers austénitiques au manganèse).

- Rechargement de la fonte (fontes alliées au chrome et au chrome-nickel).

- Rechargement de l'aluminium (alliages au silicium).

- Rechargement des différents métaux (le métal d'apport est identique à celui de base).

Le rechargement au chalumeau oxyacétylénique a un emploi plus restreint que le rechargement à l'arc électrique à causes des grandes déformations. Le rechargement à l'arc électrique s'effectue avec des électrodes épaisses de diamètre (6 - 12mm) et en présence d'intensité de courant importante            (250 à 500A). La largeur de la passe est considérée  normale si elle est égale à 3 -4 fois le diamètre de l'électrode. La méthode à employer est le soudage de gauche à droite ou d'avant en arrière.

2.11 Le soudage hétérogène

Dans le soudage hétérogène on distingue plusieurs procédés :

a- Soudo-brasage

En soudo-brasage la pénétration des joints et le mode opératoire sont sensiblement les mêmes qu'en soudage autogène. Le métal d'apport vient mouiller les bords des pièces à souder pour assurer la liaison. La température à obtenir varie avec les métaux à souder

Acier : 750 -950°C (rouge cerise)

Fonte : 650-800°C (rouge sombre)

Cuivre : 850-900°C

Aluminium : 600°C

Il offre l'avantage de dilatation et de retraits moindre qu'en soudage autogène.

b- Brasage tendre

La température de fusion du métal d'apport est ici très basse, inférieure a 400°C. Un tel type de joint n'est pas fait pour résister  à des températures ou à des efforts mécaniques élevés

Les   alliages   d'apport   de   brasage   sont   à  base   d'étain,   de plomb, de cadmium (200 à 270°C). Le brasage tendre on le pratique aussi au fer à souder.

c- Brasage fort

Le mode opératoire et   la préparation des pièces sont proches du soudage autogène. Le brasage est caractérisé par l'introduction entre deux surfaces présentant en général un faible écartement, un métal fondu à fort pouvoir mouillant.

En brasage fort la température de fusion du métal d'apport est supérieure à 450°C. les métaux ou alliages d'apport utilisés le plus souvent sont :

- Le laiton (Cu+Zn)

- L'argent

- Le cuivre

Le brasage est réalisé avec un apport très faible de métal, alors que le soudo-brasage nécessite un dépôt de métal d'apport relativement important variant avec la forme et les dimensions du joint à réaliser.

Dans le brasage fort, le métal d'apport a une résistance mécanique supérieure à celle des métaux d'apport employés dans le brasage tendre.

Le métal d'apport mouille et s'accroche aux tôles à souder des pièces de toutes sortes en fonte, acier, bronze, cuivre ou assembler des alliages différents (Acier-Fonte, Cuivre-Acier, Cuivre-Laiton) il s'applique également à l'aluminium et ses alliages.

Métaux d'apport de brasure

Les alliages du genre laiton contenant du silicium sont destinés pour le soudo-brasage de l'acier et de la fonte (le silicium abaisse la température de fusion de l'alliage 850- 950°C).

Pour le brasage tendre on utilise on utilise les alliages à base d'étain et de plomb dont la température de fusion est de 270°C.

Les alliages d'argent conviennent pour tous les métaux ferreux et cuivreux grâce à leur fluidité, mouillabilité et leurs bonnes caractéristiques mécaniques. Les   alliages   d'aluminium-silicium      (Al-Sil0) sont utilisés pour l'aluminium et ses alliages.

Les alliages Mg-Al-Zn et Cu-Au sont destinés  respectivement pour le magnésium et pour la bijouterie (prothèse	dentaire).

Type de brasure

| N° | % composition chimique |  |  |  |  |  | Point d'écoulement °C | Point de fusion °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ag Cu |  | Zn | Cd | Sn | Ni |  |  |
| 1 | 5 | 58 | i 37 |  |  |  | 870 | 855 |
| 2 | 9 | 53 | 38 |  |  |  | 850 | 790 |
| 3 | 20 | 45 | 35 |  |  |  | 815 | 780 |
| 4 | 30 | 38 | 32 |  |  |  | 765 | 740 |
| 5 | 35 | 26 | 21 | 18 |  |  | 700 | 610 |
| 6 | 40 | 30 | 28 |  |  | 2 | 780 | 670 |
| 7 | 45 | 30 | 25 |  |  |  | 745 | 680 |
| 8 | 50 | 15 | 17 | 18 |  |  | 635 | 630 |
| 9 | 60 | 30 |  |  | 10 |  | 720 | 690 |
| 10 | 70 | 20 | 10 |  |  |  | 755 | 725 |
| 11 | 80 | 16 | 4 |  |  |  | 810 | 735 |

Flux de brasure

Le mouillage ne peut se  faire que sur un métal mis à nu et parfaitement propre c'est à dire dégraissé et décapé. Au cours du brasage, l'élévation de la température donne naissance à de nouveaux oxydes métalliques et autres composés qui forment un film empêchant le contact métal de          base-métal d'apport.

Pour que le métal d'apport mouille le métal de base, il faut empêcher la formation de ce film, c'est le rôle des flux (ou fondants) qui réduisent, détachent et mettent en suspension les oxydes.

Le flux se présente sous différentes formes ; poudres, pâtes,  liquide ou gaz. Les plus utilisés sont les pâtes et poudres.

Le flux peut être projeté sur le joint ou en chauffant la baguette d'apport sur quelques centimètres à partir de son extrémité et la plonge dans le flux qui se dépose ainsi sur elle.

Pour les alliages à base de fer et de cuivre, on emploie comme flux :

- Le borax ou borate de soude (760°C).

- Mélange de borax (50%) et acide borique (50%).

- Mélange borax, acide borique et fluorures qui fond à 550°C, il est utilisé pour le brasage à température relativement basse (brasage à l'argent).

Ces flux ne sont pas corrosifs. Pour les alliages d'aluminium, les flux utilisés sont des mélanges de chlorures, fluorures alcalins (de sodium et potassium) te de bromures. Ces flux sont corrosifs.

Défauts de soudure

Les défauts de soudure les plus fréquents sont :

-   Collage    On dit qu'il a collage quand la liaison entre le métal d'apport et le métal de base est insuffisante, ceci résulte d'une fusion imparfaite de métaux.

_  Manque de pénétration     La soudure ne traverse pas toute l'épaisseur du métal de base. Les causes sont le chauffage insuffisant, soudage trop rapide.

_  Caniveau ou   morsure   Creux qui se produisent dans le métal de base le long de la soudure. Les causes sont le chauffage excessif, angle d'inclinaison du chalumeau incorrect.

_  Dénivellation ou dissvmétrie    Proviennent d'un   mauvais cintrage ou glissement entre les pointages.

- Fissures    Les fissures et les criques dans le sens de l'épaisseur ou longitudinale sont dues au retrait de refroidissement ou à la trempe   locale du métal à trop forte concentration en carbone.

Les possibilités de soudage entre deux métaux semblables ou différents

| * | Aluminium | Laiton | Cuiv re | Cupro- nickel | Acier doux | Nickel | Argent | Acier inoxydable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laiton |  |  | * |  | * | * |  |  |
| Cuivre |  | * | * | * | * | * | * |  |
| Cupronnnickel |  |  | * | * | * | * | * | * |
| Acier doux | * |  |  |  |  | * |  |  |
| Nickel |  |  |  |  | * | * | * |  |
| Argent | * |  | * | * |  |  | * |  |
| Acier inoxvdablc |  |  |  |  | * | * |  | * |

2.12 Le soudage à l’arc électrique

C'est un procédé de soudage autogène, donc la chaleur est fournie par l'arc électrique qui jaillit entre l'électrode et la pièce à souder. La formation d'un arc électrique entre l'électrode et les éléments à souder (le plus souvent sont de même nature) engendre la chaleur qui fait fondre localement la pièce à souder et l'électrode dont le métal est projeté dans le bain de fusion et formant ainsi la soudure.

La plupart des électrodes utilisées actuellement ont un enrobage qui facilite l'amorçage. La chaleur de fusion est fournie à l'aide d'un courant électrique approprié fourni par un transformateur de soudage (poste de soudage) figures 64 et 65

Le rôle du poste de soudage est de débiter le courant électrique convenable (forte intensité sous faible différence de potentiel). Le courant électrique fourni par le réseau sous tension (220 ou 380V le plus souvent) est transformé, car la tension d'utilisation est comprise entre 18 et 50V.

La soudure à l'arc électrique est moins souple que la soudure oxyacétylénique, mais l'exécution des soudures est plus rapide que celle du chalumeau, l'apport de chaleur étant très localisé et très important (température de l'arc comprise entre 3000 et 4000°C). Ce procède est à déconseiller dans le cas du soudage des tôles très minces.

Le soudage à l'arc électrique s'applique aux aciers doux, la plupart des aciers spéciaux et inoxydables sont soudables à l'arc électrique, mais au delà d'une teneur de 0,4 à 0,5% de carbone les soudures sont assez fragiles.

Le soudage de la fonte grise est possible soit à froid 'exige une préparation coûteuse et une exécution attentive), soit à chaud (préchauffage, soudage, refroidissement lent).

Les applications aux métaux et alliages non ferreux quoique possible dans la plupart des cas ont été jusqu'alors assez limitées.

fig.64                                               fig.65

2.12.1 L'arc électrique

C'est une décharge électrique de longue durée se produisant dans un mélange de gaz et de vapeurs ionisées formée sous l'effet du passage du courant électrique entre le métal d'apport (électrode) et la pièce à souder (anode) figure.65. Le mélange de gaz et de vapeur constitue le milieu conducteur et permet le passage de l'arc. Pour amorcer un arc et le maintenir, il est nécessaire que l'espace qui sépare l'électrode et le métal à souder contient des particules à charges électriques positives et négatives (ions positifs et négatifs et électrons) qui sont obtenus lorsque les atomes perdent ou captent des électrons (phénomène d'ionisation). Lorsqu'on fait le contact entre l'électrode et le métal de base, un courant passe, mais vu le mauvais contact, la résistance est grande, d'où une élévation de la température par effet Joule où E = 0,24.U.I.(V. A = cal/sec). Dans ce cas c'est l'amorçage. Et si on écarte le courant passe toujours et il apparaît une lumière éblouissante c'est l'arc électrique.

Forme et aspect de l'arc (figure.66)    L'arc éclate entre :

- L'extrémité et l'électrode et la surface de la pièce, On distingue : Le noyau   de l'arc, très lumineux, reliant directement le bout de l'électrode au métal fondu.

- Le flux de l'arc entourant le noyau, un peu moins brillant

- Les flammes de l'arc entourant le flux   et qui sont aisément déviées par le champ magnétique en courant continu, et les courants d'air et dont la couleur dépend du métal soudé.

Caractéristiques mécaniques de l'arc

Le métal de l'électrode est projeté  sur la pièce en fusion sous forme de vapeur et de gouttelettes. Ce transport se fait le long de l'arc, dans le flux. Le flux reste collé à l'arc par des phénomènes :

- D'attraction,

- D'adhérence et de cohésion

- D'effet de surface

Le transfert du métal de l'électrode vers le métal de base ne dépend pas de la pesanteur.

La finesse des gouttes dépend de la nature de l'âme de l'électrode et de l'enrobage ;elle augmente lorsque l'intensité de soudage augmente.

Si les gouttes sont trop volumineuses, il y court circuit : l'électrode colle.

Travail de l'arc, rôle de la pénétration

L'arc pénètre dans la pièce à souder sur une certaine épaisseur où le métal est en fusion : le cratère, la profondeur de ce cratère détermine la pénétration. Le métal d'apport s'accumule sur les bords du cratère dont la profondeur permet d'observer la pénétration. I1 faut que le cratère soit profond afin d'obtenir une pénétration correcte. La pénétration augmente avec le diamètre de l'électrode, elle croît également avec l'intensité de soudage. Une faible vitesse d'avance l'augmente mais faiblement. La  tension de soudage que nous allons définir est essentiellement fonction de la nature de l'enrobage. Sauf dans certains cas spéciaux, il est néfaste de rechercher une trop forte pénétration.

Elle a pour rôle :

- De refondre superficiellement les couches de soudures antérieures en éliminant toute trace de laitier ou les collages.

- De fondre le talon en soudage bord à bord.

- De fondre les bords du chanfrein.

Avantages de l’arc court

- Concentrer la chaleur,

- Protège bien le métal fondu par les flammes et l'absorption des gaz extérieurs est ainsi élevée.

-  Il augmente la concentration du métal déposé.

Inconvénients dus à un arc long

- I1 disperse la chaleur,

- Il est instable,

- Il   augmente   le   trajet   des   gouttelettes    et augmente par conséquent le risque d'oxydation du métal fondu. L'arc cour ne présente donc que des avantages.

Caractéristiques électriques de l’arc Nous allons tout d'abord donner quelques définitions :

-tension à vide du générateur (Uo)

C'est le nombre de volts mesurés aux bornes secondaires du post de soudage lorsque l'arc n'est pas établi, c'est à dire lorsque le circuit est ouvert.

-Intensité de court-circuit (Icc)C'est le nombre d'ampères qui traverse les câbles et l'électrode lorsque cette dernière est collée au métal de base. A ce moment là il n'y a pas d'arc et la tension aux bornes du poste est pratiquement nulle.

-Intensité de soudage (1s)

C'est le nombre d'ampères qui traverse les câbles de soudage, l'électrode et l'arc électrique en période de soudage normal. Cette intensité peut en général être lus sur l'ampèremètre qui doit équiper le poste de soudage.

-Tension de charge (Us)

C'est le nombre de volts mesurés entre la pièce et l'électrode lorsque l'arc est normalement établi en 	période 	de 	soudage.

-En courant continu

Le fonctionnement de l'arc dépend de :

-  La tension aux bornes de l'arc (Us).

- L'intensité du courant dan l'arc (Is).

- La   longueur de l'arc (L).

- La surface du cratère (S).

Tous ces facteurs sont liés par des relations complexes qui sortent du cadre de ce chapitre, le sens du courant est constant, il rentre dans l'arc du coté d l'anode (positive) et sort de l'arc vers la cathode (négative).

La distribution de la chaleur dans l'arc est mal connue on peut retenir que

- 2/3 de la chaleur est libérée sur l'anode (+).

- 1/3 de la chaleur est libérée sur la cathode (-).

Comme la masse de la pièce à souder est grande par rapport à celle de l'électrode, on a tout intérêt (sauf cas particulier : ex : électrodes basiques), à relier la pièce au pôle + du poste. C'est la raison pour laquelle le courant continu donne souvent de meilleurs résultats.

La vitesse de soudage en courant continu est plus grande qu'en courant alternatif. On utilise généralement le courant continu pour le soudage :

- Des tôles peu épaisses,

- Des métaux non ferreux,

- Des métaux inoxydables,

- Avec les électrodes basiques.

- En courant alternatif

En courant alternatif 50 Hz, il y a interruption de l'arc et changement de polarité 10 fois par seconde.

La durée de l'interruption de l'arc est d'environ l/400ème de seconde, et à chaque amorçage il y a une surtension assez élevée corrigée par des bobines de réactance équipant les postes de soudures.

Comme en courant continu, la tension de soudage, l'intensité de soudage, la longueur de l'arc et la surface du cratère sont des facteurs liés par des relations complexes.

Retenons simplement qu'une variation de la longueur d'arc provoque une élévation de la tension de soudage. Connaissant par conséquent la tension de fonctionnement de l’électrode, on pourra vérifier le travail du soudeur en mesurant cette dernière. L'opérateur dispose d'autres critères pour apprécier de la qualité de l'arc :

1. L'arc court

- émet un bruit de froissement (friture).

- Projette un flux continu de petites étincelles.

- A un aspect symétrique.

2. L'arc long

- émet de petites explosions.

- Projette à chaque explosion de nombreuses gouttelettes.

- A un aspect dissymétrique.

L'arc est plus instable en courant alternatif à cause des changements de polarité, pour le rendre plus stable, des réactances (volants électriques) sont incorporées  dans les portes. Les tensions de soudage doivent être plus fortes qu'en courant continu. Par contre, le courant alternatif ne crée pas de soufflage magnétique de l'arc.

Amorçage de l’arc

En pratique, il suffit pour amorcer l'arc, de frotter l'extrémité de l'électrode sur la pièce à souder puis de l'écarter légèrement pour éviter le collage. Au moment du contact, le courant passe dans le circuit et il continue à circuler quand l'électrode s'écarte de la pièce : l’espace entre les deux est devenu conducteur (on dit qu'il y a eu ionisation). La tension du courant électrique devra être suffisante pour amorcer l'arc, pour pouvoir ioniser l'espace).

entre la pièce et l'électrode. Cette tension minimum varie selon les électrodes entre 40 et 80 volts. Quand l'arc est amorcé, la tension nécessaire au maintien de l'arc diminue (20 à 35volts).

Nota.: Il ne faut jamais que l'électrode rougisse sinon l'arc s'amorce mal ou est instable. Il faut maintenir l'électrode aussi froide que possible ;si elle chauffe, la piquer en son milieu dans le porte électrode.

2.12.2 Les postes de soudage

Ces appareils sont destinés essentiellement à transformer le courant électrique du réseau (à tension élevée : 220 à 380 volts et faible intensités) en un courant utilisable pour le soudage qui met en jeu de fortes intensités mais des tensions faibles.

Ils ont pour rôle essentiel :

- De permettre un régalage de l'intensité,

- D'assurer automatiquement le passage de la tension d'amorçage à la tension d'arc.

- De fournir un courant stable permettant de souder dans les meilleurs conditions.

On distingue deux grandes catégories de postes :

- Les postes à courant alternatif de soudage,

- Les postes à courant continu.

Les postes à courant alternatif

Les transformateurs statiques

Ces transformateurs sont monophasés ou triphasés, leur secondaire fournit du courant alternatif à 50 périodes par seconde comme dans tous les réseaux.

Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien, il n'y a pas en effet de parties tournantes.

Les postes rotatifs et les changeurs de fréquence

Ces postes comportent :

- Un moteur d'entraînement qui peu être soit électrique, soit à essence ou diesel.

- Une génératrice à courant alternatif bobinée spécialement pour usage en soudage.

Cette génératrice fournit soit de  l'alternatif à 50 périodes soit un courant de fréquence plus   élevée (généralement 150 périodes) auquel cas on lui donne le nom de changeur de fréquence. Ces groupes sont d'un prix inférieur à celui d'un groupe à courant continu mais plus élevé qu'un poste statique.

Les postes à courant continu

Les redresseurs statiques

Ils comportent un transformateur statique analogue à celui des postes statiques alternatifs, et sont en plus équipés d'un redresseur de courant. Ces postes sont généralement triphasés, ils ne déséquilibrent donc pas le réseau sur lequel ils sont branchés. Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien.

Les groupes rotatifs continu

Ces postes comportent :

-Un   moteur d'entraînement (moteur électrique ou moteur à essence, ou moteur diesel).

-Une génératrice à courant continu (ou dynamo).

Ces groupes sont les plus onéreux à l'achat et en entretien et ne se justifient en général que pour le soudage avec de fortes intensités en semi-automatique, ou sur chantier.

Choix d'un poste de soudage

Ce choix dépend d'un certain nombre de critères qui peuvent être résumés ainsi :

La   tension   à vide : cette dernière détermine la capacité du poste à amorcer les électrodes.

Une électrode dont la tension d'amorçage sera de 65 volts par exemple ne pourra être utilisée avec un poste dont la tension à vide n'est que de 60 volts.

- L'intensité   de   soudage l'intensité   que   peut   fournir   un poste dépend    de sa puissance ; elle est liée à   la tension d'arc qui dépend elle-même du diamètre et du type d'enrobage des électrodes que l'on veut utiliser.

- Le régime d'utilisation de l'appareil,

- Son prix de revient.

Notons que la norme NFA 85-011 donne les critères auxquels doivent répondre les postes de soudage ; elle insiste particulièrement sur la définition des intensités de soudage et sur les facteurs de marche normalisés.

Qu'est ce que le facteur de marche ?

Un poste de soudage débite 200 Ampères à 60% multi horaire s'il peut effectivement fournir 200 Ampères, 24 heures sur 24 heures, à raison d'un cycle de soudage déterminé dans la norme NFA 85-011 :3 minutes de soudage toutes les 5 minutes (ce qui correspond à peu près à 20 électrodes à l'heures).

2.12.3 Les électrodes

Généralités

L'électrode métallique utilisée en soudage à l'arc électrique sert à la fois d'amenée de courant et de métal d'apport. Les électrodes nues, c'est à dire simplement constituées par une baguette de métal ne sont pratiquement plus employées et nous n'en parlerons pas ;en effet avec es électrodes, il est très difficile d'amorcer et de maintenir un arc correct, de plus, le métal s'oxyde et se nitrure lors du soudage en présence d'air car il n'y a pas de protection.

Les électrodes enrobées sont constituées par :

- Une âme métallique de la nuance voisine ou correspondante au métal à souder.

- Une gaine entourant l'âme, constituée de produits divers destinés à améliorer la qualité de la soudure et appelée : enrobage. Une extrémité de l'électrode est dénudée afin de permettre le passage du courant électrique après fixation dans la porte électrode.

Étude de l'enrobage des électrodes

Rôle de l'enrobage

- Électrique I1  facilite l'amorçage de l'arc en favorisant l'ionisation. 11 stabilise l'arc et permet l'emploi facile du courant alternatif.

- Mécanique II dirige l'arc grâce au cratère   d'extrémité. Il permet également une conduite correcte du bain de fusion. Il modifie la tension superficielle du métal fondu et contribue à l'obtention de cordons de formes variées. Il faut signaler que l'intensité du courant a également une action sur la forme du dépôt. Une faible intensité tend à donner un dépôt convexe, une forte intensité un dépôt concave.

- Métallurgique Ce rôle est le plus important,  l'enrobage protège le métal porté à haute température de l'action de l'oxygène et de l'azote de l'air. Il forme une scorie plus légère que le métal (laitier) qui joue un rôle d'affinage du bain de fusion en éliminant les impuretés. Le laitier forme à la surface du cordon une couverture qui ralentit son   refroidissement et diminue ainsi le durcissement par effet de trempe. Enfin,   l'enrobage   permet   l'incorporation au métal déposé d'éléments destinés  à l'améliorer  et quelquefois intervient dans le poids de métal déposé. C'est ainsi qu'à partir d'une âme en acier Martin doux, on peut  déposer un acier à 13% manganèse ou acier inoxydable.

Épaisseurs des enrobages

Les épaisseurs des enrobages sont classées en 4 catégories en fonction du rapport s/S ; s étant la section de l'enrobage et S la section de l'âme.

- Enrobage mince ou pelliculaire = s/S ≤ 0,25

- Enrobage semi-épais = 0,25 < s/S ≤0,5.

- Enrobage épais =0,5 < s/S ≤ 1.

- Enrobage très épais = s/S > 1.

Remarques

a) Pour une même composition d'enrobage, la qualité du métal déposé est d'autant meilleure que l'enrobage est plus épais.

b) Si l'enrobage disparaît en cours de soudage, on   dit que l'enrobage est volatil ou semi-volatil.

c) En soudage en verticale descendante, il sera préférable d'utiliser des électrodes à enrobage mince ou semi-épais.

Défauts des enrobages

L'enrobage peut être de mauvaise qualité, ce qui est rare à la livraison, mais ce dernier peut être détérioré par suite de manipulations sans précaution des paquets ou du stockage dans les milieux humides. L'enrobage peut être mal centré (figure 66), ce qui entraîne des difficultés encours de soudage et l'hétérogénéité du métal déposé.

Différents types d'enrobage

a) Enrobages organiques

Ils sont composés entièrement de matière à base de carbone et de cellulose. Ils ne sont pratiquement plus utilisés.

b) Enrobages semi-organiques du type " rutile "

Ils sont à base de cellulose et de produits minéraux (sels, métalliques, oxyde de titane).

Ces enrobages donnent un arc stable, une fusion rapide, et les électrodes présentent une bonne maniabilité.

Ils s'emploient avec n'importe quel courant et sont indifférents à la polarité.

Fortement chargés en cellulose, on les nomme " enrobages cellulosiques", les électrodes correspondants conviennent particulièrement en soudage vertical descendant sur pipe-line.

c) Enrobages basiques

Ce sont des enrobages minéraux contenant essentiellement du carbonate de chaux et du spathfluor. Ils sont très hygroscopiques et il faut les conserver à l'abri de

fig.66

l'humidité dans un local chauffé (court-circuiter l'électrode avec la pièce pendant cinq secondes environ pour la chauffer si on a des doutes sur l'humidité delà baguette).

Une électrode humide donne un cordon de soudure poreux e l'utilisation d'une étuve est fortement recommandée (1 heure à 2 heures à 250°C environ).

d) Enrobages acides

Ils sont essentiellement composés d'oxyde de fer et de silice (Si02) qui forme avec les oxydes métalliques les silicates. Le rutile ou oxyde de titane (Ti02) rentre dans la composition de la plupart des enrobages acides à cause de son pouvoir désoxydant et dénitrurant.

Ce type d'enrobage est de plus en plus remplacé par les enrobages rutiles et "rutile-poudre de fer ". I1 existe d'autres types d'enrobage.

Nous donnons en résumé dans le tableau n°l ci-joint. Notons ici le cas particulier des électrodes à "enrobage à poudre de fer ", dites encore électrodes à haut rendement, dont l'âme est en acier ordinaire et dont le rapport du poids du métal déposé au poids de l'âme peut atteindre 200% (rendement).

Pour ces électrodes, l'enrobage contient de la poudre de fer et set donc conducteur, il s'ensuit :

- Un amorçage plus facile,

- Une intensité de soudage augmentée,

- Une vitesse de soudage plus grande,

- Des risques d'inclusion de laitier très réduits.

On peut aussi classer les enrobages d'après leur comportement au cours du soudage ;on distingue :

- Les enrobages   fusibles : ont un bas point de fusion (1300°C à 1400°C), inférieur au point de fusion de l'acier.

- Les enrobages réfractaires : ont un point de fusion élevé (1500 à 1550°C) supérieur à celui des aciers.

- Les   enrobages   semi-volatiles :   Les   produits   qui   le   constituent brûlent et se volatilisent au cours du soudage.

- Les   enrobages   à   apport de métal : leur caractères dominant est alors l'apport métallique.

Rendement de l'électrode

C'est le poids du métal déposé en % du poids de l'âme de la baguette. La différence entre le poids de métal utilisé et celui du métal déposé correspond à la perte de métal qui vient :

- Du bout de l'électrode non utilisable (mégot)

- Des éclaboussures de métal  au voisinage du cordon, sous forme de gouttelettes en fusion

ou même en vapeur du fait de la haute température.

- Des particules de métal restant incorporées au laitier (très peu).

Le rendement des électrodes oscille entre 70 et 75% dans le cas des électrodes à enrobage à poudre de fer, que nous venons de voir ci-dessus, le rendement peut atteindre 200%.

Choix des électrodes

Le choix des électrodes est conditionné par :

- La nature et les caractéristiques du métal à souder.

- Les facilités d'exécution du travail.

- Les propriétés de enrobages.

- Les facteurs d'ordre économique.

Une fois la nature de l'acier fixée, le soudeur se trouve en présence d'une grande variété d'électrodes qui se distinguent par de nombreux facteurs dont les principaux peuvent être résumés ainsi :

- Nature du courant (alternatif ou continu).

- Postes dont on dispose (tension à vide).

- Position de soudage.

- Intensité maximum et minimum dont on peut disposer en atelier ou sur hantier.

- Faciliter d'amorçage.

- Pénétration.

- Forme du cordon

- Facilité d'enlèvement du laitier.

- Caractéristiques du métal déposé :

- Charge de rupture : R en hbar

- Allongement	: A en %

- Résilience	: KCU ou KCV en da J/cm2

- Dureté	: HV ou HB.

- Capacité de pliage.

- Limite élastique     : E en hbar.

Intensité du courant adaptée aux électrodes

Cette intensité dépend :

- Du type de l'électrode (mesurés sur l'âme).

- Du type d'enrobage.

- De la nature du travail a exécuter (diamètre de la pièce,   écartement des bords, position).

Une électrode peut s'utiliser dans une plage d'intensités comprise entre un minimum et un maximum.

Au dessous de l'intensité minimum, l'arc est instable. Au dessus de l'intensité maximum, l'électrode rougit, les projections deviennent plus abondantes. Il faut retenir qu'il faut à peu près, en passe de pénétration, 20 à 30 Ampères par millimètre de diamètre de la baguette, et 30 à 40 Ampères pour les passes suivantes.

Normalisation et classification des électrodes

Il existe une grande variété d'électrodes enrobées que l'on peut classer comme suit :

- Pour travaux courants,

- Pour aciers spéciaux,

- Pour rechargement,

- Pour la fonte,

- Pour métaux et alliages non ferreux.

La norme A 81-300 s'applique aux " électrodes métalliques enrobées pour soudage manuel électrique à l'arc des aciers non alliés ou faiblement alliés". C'est le titre de cette norme autrement dit, elle s'applique aux travaux courants. Nous allons donner ci-dessous quelques extraits de cette norme. Nous allons donner ci-dessous quelques extraits de cette norme.

Symbolisation

Une électrode est maintenant définie par un groupe de lettres et de chiffres comme indiqué ci- après. La lettre E placée en tête de la symbolisation a pour objet de distinguer une électrode enrobée de soudage à l'arc de tout autre produit d'apport. Les caractéristiques mécaniques du métal déposé sont définies par les 3 premiers chiffres qui suivent la lettre E. Ces chiffres ont la signification suivante :

| Symbole | Résistance minimale A la traction |  | Allongement Minimal | Résilience maximale | En kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En Hbar | En kg/mm' | En % | En da J/cm2 |  |
| 0 | - | - | - |  | - |
| 1 | 40,20 | 41 | 14 | 4,90 | 5 |
| 2 | 43,15 | 44 | 18 | 6,86 | 7 |
| 3 | 47,07 | 48 | 22 | 8,82 | 9 |
| 4 | 50,99 | 52 | 26 | 10,78 | 11 |
| 5 | 54,92 | 56 30 |  | 12,74 | 13 |
| 6 | 58,84 | 60 - |  | - | - |

Nota :

a) L'allongement est déterminé à partir d'une longueur initiale entre repères Lo
liée à la section initiale de la partie calibrée de l'éprouvette So par la
relation :  Lo = 5.65V So

b) La résilience est déterminée à partir d'une éprouvette avec entaille en U dans les conditions prévues par la norme NFA 03-106.

Le cinquième symbole est une lettre caractérisant l'enrobage de la manière suivante :

- O : oxyde,

- B : basique,

- R : rutile,

- A : acide,

- C : cellulosique,

- V .enrobage d'autres types.

Le sixième symbole est un chiffre qui indique la position de soudage comme il est indiqué ci-dessous :

- 1 : toutes positions,

- 2 : toutes positions excepté la position verticale pour la méthode descendante,

- 3 : à plat, en gouttière, en angle plat,

- 4 : à plat, en gouttière.

Enfin, le dernier le symbole est un chiffre qui indique la nature du courant de soudage Nota : Le chiffre 0 est en principe réservé aux   électrodes utilisés exclusivement en courant continu.

| Symbole | Courant continu Polarite recommandee | Courant alternatif Tension a vide nominate |
| --- | --- | --- |
| 0 | H- |  |
| I 2 3 | Non specifiee - + | 50 volts 50 volts 50 volts |
| 4 5 6 | Non specifiee - | 70 volts 70 volts 70 volts |
| 7 8 9 | Non specifiee - + | 90 volts 90 volts 90 volts |

Diametres	1	1,5	      2-2,5	3,2- 4 – 5 -- 6 – 8

Longueur en mm     150      225     350	                   450

2.structure d’une soudure

## Écoulement thermique en soudage

Fig. 6. Représentation schématique du joint soudé

Afin d'anticiper et de maîtriser les évènements métallurgiques en soudage, il est important d'établir les conditions thermiques produites par une sources de chaleur concentrée telle qu'utilisée en soudage au sein et aux abords des soudures telles que :

les températures maximums atteintes tout au long de la Zone Affectée par la Chaleur (ZAC) ou Zone Affectée Thermiquement (ZAT),

les vitesses de refroidissement en métal fondu et en ZAT, ainsi que

l'ordre de grandeur des vitesses de solidification du bain de fusion.

L'étude et la connaissance de l'écoulement thermique sont prépondérant quant au développement et à la mise au point des modes opératoires établis pour satisfaire les exigences d'un cahier des charges et compte tenu du comportement métallurgique d'un matériau donné.

Dans ce qui suit, l'expression "joint soudé" est utilisée pour désigner à la fois le métal fondu, la ligne de fusion (FL), la zone thermiquement affectée et le métal de base.

En soudage l'impact de la chaleur est bref et local se déplaçant de proche en proche au rythme de la progression de la soudure. Les évènements thermiques survenus dans un joint soudé peuvent être mis en évidence sur prélèvement poli et attaqué avec un réactif approprié. Dans le cas des aciers courants, l'un des réactifs les plus utilisé est le nital ; un mélange savamment dosé d'alcool (90 à 95%) et d'acide nitrique.

### Pics de température

Fig. 7. Propagation par conduction dans le plan à partir d'un point chaud. La hauteur en un point donné indique la valeur de la température en ce point

La prédiction et l'interprétation des transformations métallurgiques en un point du joint soudé nécessitent quelques connaissances sur la distribution des maximums de température atteints en ces endroits spécifiques.

Dans le cas d'une soudure simple passe sur un assemblage plan bout à bout, la distribution du pic de température en métal de base adjacent à la soudure est donné par : 1 T m − T i = x 4 , 13 ( ρ ⋅ C v ) E p H n + 1 T f − T i {\displaystyle {\frac {1}{T_{m}-T_{i}}}=x{\frac {4,13(\rho \cdot C_{v})E_{p}}{H_{n}}}+{\frac {1}{T_{f}-T_{i}}}}

Avec :

x {\displaystyle x\;} = distance à la zone de liaison où l'on veut connaître le pic de température,

T m {\displaystyle T_{m}\;} = température maximum atteinte en (°C) à la distance x (mm) de la zone de liaison (frontière entre le métal qui a fondu et celui qui n'a pas fondu). On considère qu'un point pris sur la zone de liaison a atteint la température de fusion,

T i {\displaystyle T_{i}\;} = température initiale de la pièce (°C),

T f {\displaystyle T_{f}\;} = température de fusion du métal de base (°C),

ρ ⋅ C v {\displaystyle \rho \cdot C_{v}\;} = chaleur spécifique volumique en : J {\displaystyle J} / m m 3 {\displaystyle mm^{3}} °C (produit de la masse volumique du matériau en g/ m m 3 {\displaystyle mm^{3}} par la chaleur spécifique du métal à l'état solide en J/g.°C),

E p {\displaystyle E_{p}\;} = épaisseur de la tôle (mm),

H n {\displaystyle H_{n}\;} = énergie de soudage net en J/mm. Dans le cas du soudage à l'arc électrique : f 1 U I V {\displaystyle {\frac {f_{1}UI}{V}}} avec ( f 1 = {\displaystyle f_{1}=} coefficient de transfert, U = tension de soudage, I = intensité de soudage et V = vitesse de soudage),

L'équation du pic de température peut être utilisée de deux manières :

pour déterminer la température maximum atteinte en un point distant de la valeur x de la zone de liaison, ou

pour calculer la largeur de la ZAT, en remplaçant T p {\displaystyle T_{p}} par la température d'un point de transformation du matériaux.

Études de cas :

Soit un métal de base, dans ce cas un acier, doté des propriétés physiques mentionnées ci-dessous et soudé dans les conditions suivantes :

Quelle est la température maximum atteinte à 6 mm de la ZL ?

La température maximum atteinte à 6 mm de la zone de liaison est T m = 693 ∘ C {\displaystyle T_{m}=693^{\circ }C\;}

- dans les mêmes conditions de soudage, quelle est la largeur de la ZAT sachant, pour le métal de base considéré, qu'elle est comprise entre ZL et l'isotherme à 735°C ? La largeur de la ZAT est de 5,4 mm

- Il est des cas où les propriétés mécaniques de certains aciers sont obtenues par traitements thermiques comme la trempe associée à un revenu. La température de revenu est généralement inférieure au point de transformation A 1 {\displaystyle A_{1}} . Dans le cas du soudage, tout chauffage à une température supérieure à la température de revenu peut, en théorie, produire un effet de sur-revenu et dégrader les propriétés mécaniques dans la zone ainsi affectée. Il peut alors être intéressant d'évaluer la largeur de la ZAT qui s'étend jusqu'à l'isotherme qui correspond à la température de revenu disons, pour l'étude de cas ci-dessous, 450°C. Tout autre autre paramètre étant égal par ailleurs : 1 450 − 20 = x ⋅ 4 , 13 ( 0 , 0044 ) 10 1.331 + 1 1.525 − 20 {\displaystyle {\frac {1}{450-20}}=x\cdot {\frac {4,13(0,0044)10}{1.331}}+{\frac {1}{1.525-20}

La largeur de la zone comprise entre FL et l'isotherme à 450°C est de 12 mm

- Les aciers appartenant à la famille des aciers trempés/revenus sont fréquemment préchauffés avant soudage. Ce préchauffage produit, comme effet secondaire, l'élargissement de la ZAT. En reprenant le cas ci dessus avec un préchauffage de 200°C :

1 450 − 200 = x ⋅ 4 , 13 ( 0 , 0044 ) 10 1.331 + 1 1.525 − 200 {\displaystyle {\frac {1}{450-200}}=x\cdot {\frac {4,13(0,0044)10}{1.331}}+{\frac {1}{1.525-200}}}

La largeur de la zone comprise entre FL et l'isotherme à 450°C est de 24 mm. Dans le cas présent, le préchauffage a doublé l'étendu de la ZAT !

- Finalement, la plus simple et plus importante conclusion que l'on puisse tirer de l'équation du pic de température est que la zone affectée par la chaleur est directement proportionnelle à l'impact thermique. En reprenant encore l'exemple ci dessus, sans préchauffage et en supposant une énergie de soudage augmentée de 50% soit 2.000 J/mm :1 450 − 20 = x ⋅ 4 , 13 ( 0 , 0044 ) 10 2.000 + 1 1.525 − 20 {\displaystyle {\frac {1}{450-20}}=x\cdot {\frac {4,13(0,0044)10}{2.000}}+{\frac {1}{1.525-20}}}

La largeur de la ZAT a aussi augmenté de 50% soit 18mm

L'équation du pic de température peut donc être très intéressante et utile. Il faut cependant redéfinir les hypothèses qui ont permis son élaboration. Tout d'abord l'équation du pic de température découle de ce qu'on appelle l'écoulement thermique sur tôle mince, c'est à dire lorsque les phénomènes de conduction se produise de façon bidimensionnelle (selon des chemins parallèles aux surfaces de la tôle). L'équation s'applique donc dans le cas d'un soudage mono-passe pleine pénétration sur joint bout à bout sans considération de l'épaisseur. Elle peut aussi s'appliquer au soudage multipasse, limité à 4, à condition de tenir compte de la température entre passe que l'on affecte à T i {\displaystyle T_{i}} .

En soudage à l'arc l'électrique se pose souvent le choix de travailler en passes larges ou en passes étroites. Le choix est motivé d'après des considérations techniques et économiques dans les deux cas. Cependant, dans la seconde option (plusieurs passes à basse énergie), les conditions seront favorable à la réduction de la largeur ZAT et d'autant plus que l'on maintiendra une température entre passe assez basse.

### Vitesses de refroidissement

Un autre aspect important de l'écoulement thermique est l'étude de la vitesse de refroidissement en soudage. Ces vitesses, de l'ordre de plusieurs dizaines de degrés par seconde, sont sans commune mesure avec celles rencontrées dans d'autres domaines de la métallurgie comme la sidérurgie et la fonderie ou l'ordre de grandeur est de quelques degrés par minute.

La vitesse de refroidissement en un point proche ou ayant atteint un pic de température peut influer de manière significative sur la structure métallurgique, les propriétés voire la solidité du joint soudé. Les structures métallurgiques produites par les pics de températures atteintes et les vitesses de refroidissement associées, notamment sur les matériaux dotés de points de transformation à l'état solide, sont spécifiques du soudage et ne sont pratiquement jamais rencontrées, par exemple, chez les aciéristes et les fondeurs.

Le calcul et la comparaison des vitesses de refroidissement nécessitent de spécifier scrupuleusement les conditions de réalisation. La méthode la plus pratique consiste à établir la vitesse de refroidissement à l'axe du métal fondu dès l'instant ou le métal atteint une température critique T c {\displaystyle T_{c}} . A une température bien en deçà de la température de fusion, la vitesse de refroidissement de la soudure et de la zone thermiquement affectée sous-jacente (zone sous cordon) est pratiquement indépendante de la position. Dans le cas des aciers carbone et faiblement alliés, la température critique la plus pertinente est celle qui correspond au nez de transformation perlitique des courbes TTT (Temps, Température, Transformation). La température exacte n'est pas critique mais doit être la même pour tous les calculs et comparaisons. La valeur de T c = 550 {\displaystyle T_{c}=550} °C est satisfaisante pour la majorité de ces aciers. L'application principale issue de l'étude des vitesses de refroidissement est la détermination de la nécessité d'un préchauffage et de sa température.

Pour une tôle relativement épaisse, c'est à dire si le soudage bout à bout doit s'effectuer en au moins six passes, la vitesse de refroidissement est donnée par : V r = 2 π k ( T c − T i ) 2 H n {\displaystyle V_{r}={\frac {2\pi k(T_{c}-T_{i})^{2}}{H_{n}}}}

Avec :

V r {\displaystyle V_{r}} = vitesse de refroidissement en °C/s,

k {\displaystyle k} = conductivité thermique du matériau en J/mm.s.°C pour mémoire 0.028 J/mm.s.°C pour les aciers.

Dans le cas d'une tôle mince ne requérant pas plus de quatre passes pour un soudage bout à bout, la vitesse de refroidissement est donnée par : V r = 2 π k ρ C v ( E p H n ) 2 ( T c − T i ) 3 {\displaystyle V_{r}=2\pi k\rho C_{v}\left({\frac {E_{p}}{H_{n}}}\right)^{2}(T_{c}-T_{i})^{3}}

### Comment faire la distinction entre tôle mince et tôle épaisse

Dans une tôle épaisse, l'écoulement thermique est tridimensionnel (diffusion de la chaleur de façon latérale et dans l'épaisseur). L'équation pour tôle épaisse s'applique, par exemple, pour caractériser la vitesse de refroidissement sous cordon d'une petite passe de soudure déposée sur une tôle de masse importante par rapport à l'énergie de soudage mise en œuvre.

Cependant, l'équation pour tôle mince ne s'applique que dans le cas d'un écoulement latéral de la chaleur comme, par exemple, dans le cas du soudage pleine pénétration en une passe d'un joint bout à bout.

La différence entre tôle épaisse et tôle mince reste cependant assez subjective car les qualificatifs « mince » et « épais » ne sont pas des critères absolues, aussi est-il nécessaire de définir de manière plus rationnelle un critère de choix. Ce critère est un nombre sans dimension appelé «épaisseur relative» et noté ϵ {\displaystyle \epsilon }  :

L'équation pour tôle épaisse s'applique lorsque ϵ > 0 , 9 {\displaystyle \epsilon >0,9} et l'équation pour tôle mince lorsque ϵ < 0 , 6 {\displaystyle \epsilon <0,6} .

Quand ϵ {\displaystyle \epsilon } est compris entre 0,6 et 0,9, l'équation pour tôle épaisse donne des vitesses des refroidissement trop rapides et l'équation pour tôle mince trop lentes cependant, en prenant arbitrairement une valeur de ϵ = 0 , 75 {\displaystyle \epsilon =0,75} , l'erreur commise sur V r {\displaystyle V_{r}} n'excède pas 15%.

### Vitesse critique de refroidissement et température de préchauffage

Plus la température initiale T i {\displaystyle T_{i}} de la pièce à souder est importante et plus la vitesse de refroidissement sera lente. Le préchauffage est souvent utilisé à cette fin pour éviter la formation de structures hors équilibre, souvent fragiles. Par exemple, dans le cas du soudage d'un acier trempant, il existe une vitesse de refroidissement critique au delà de laquelle les structures fragiles de trempe (de type martensitique) peuvent se développer dans les zones thermiquement affectées. Il apparaît alors un grand risque de fissuration de ces structures fragiles sous cordon par effet combiné de l'hydrogène introduit lors du soudage et des contraintes mécaniques (dilatations et retraits). L'utilisation de l'équation appropriée de la vitesses de refroidissement peut alors servir à déterminer la vitesse critique de refroidissement en fonction des conditions de soudage en vue de calculer une température de préchauffage.

Dans le cas du soudage des aciers qui prennent la trempe, le premier problème à résoudre consiste à déterminer la vitesse critique de refroidissement. Ceci peut être réalisé simplement et efficacement de manière expérimentale en étudiant la dureté sous cordon de plusieurs passes de soudure déposées sur un coupon en tôle de même nuance que l'acier à tester (en anglais « Bead On Plate Test ») et en ne faisant varier que la vitesse de progression du soudage, toutes choses étant égales par ailleurs. Prenons par exemple les conditions partiellement utilisées dans l'étude du pic de température ci dessus :

T i = 50 ∘ C {\displaystyle T_{i}=50^{\circ }C\;} , cette température correspond à un dégourdissage effectué sur le coupon pour éliminer l'humidité présente en surface.

avec une température critique telle que définie ci-dessus T c = 550 ∘ C {\displaystyle T_{c}=550^{\circ }C\;}

Un relevé des paramètres de soudage est effectué pour chacun des cordons de soudures déposés sur le coupon afin de déterminer l'énergie de soudage correspondante. Nous supposons, dans notre exemple, que les vitesses de progression de soudage sont les suivantes ; 9, 10, 11 et 12 mm/s. Avant d'effectuer chaque cordon, il est important de vérifier que la température initiale n'excède par les 50°C prévu, ceci afin que les résultats soient comparables.

Fig. 8. Représentation d'une section transversale d'un coupon « Bead On Test Plate »

Une fois les cordons réalisés, une section travers est prélevée puis polie pour examens par macroscopiques et mesures de dureté. A supposer que des structures de dureté élevée soient trouvées sous les dépôts réalisés aux vitesses 11 et 12mm/s, mais pas sur les autres. Il faut en conclure que la vitesse critique de refroidissement est mise en évidence à partir d'une vitesse de progression de soudage située entre 10 et 11mm/s. Plus précisément, le cordon déposé à 10mm/s fait ressortir une vitesse de refroidissement dite sécuritaire et, pour cette vitesse, l'énergie de soudage est de :

Pour cette valeur d'énergie de soudage, l'épaisseur relative est :

C'est donc l'équation pour tôle mince qui s'applique, et :

ce qui donne une vitesse critique de refroidissement de :

Nous connaissons maintenant la vitesse maximum de refroidissement qui, avec une certaine marge de sécurité, évite la production de structures fragiles qui contribuent, pour partie, à l'apparition du phénomène de fissuration à froid. Il existe, en métallurgie, une approche particulière de la transformation de structure en refroidissement continu. Celle-ci a permis d'élaborer, pour des types d'aciers, des courbes ou diagrammes TRC très utiles pour prévoir l'apparition de structures en fonction de la vitesse de refroidissement.

Pour continuer l'exemple ci dessus, toujours sur le même acier et si les paramètres de soudage deviennent :

Procédé de soudage manuel à l'arc à l'électrode enrobée

Avec :

En supposant l'équation pour tôle mince toujours applicable, on obtient :

ce qui donne, pour ce cas, une vitesse de refroidissement de :

Cette vitesse de refroidissement étant plus lente que la vitesse critique calculée, il n'est pas nécessaire d'appliquer un préchauffage. Cependant, si ces mêmes paramètres de soudage sont appliqués sur une tôle d'épaisseur 25 mm :

L'épaisseur relative devient :

C'est donc l'équation pour tôle épaisse qui s'applique où l'on remplace les symboles par les valeurs déjà connues :

Soit

### Influence du type de joint

Le type de joint joue un rôle prépondérant sur l'écoulement thermique et donc sur la vitesse de refroidissement. Un joint en « Té » va se comporter comme un radiateur à trois « ailettes » et la chaleur résultant de l'énergie de soudage est évacuée plus rapidement que sur un joint ne comportant que deux « ailettes » de refroidissement : c'est à dire bout à bout ou en angle. Les calculs précédents sont alors légitimes si l'on se ramène à un cas de soudage bout à bout, pour cela on ne tiendra compte, dans les calculs, que des deux tiers de l'énergie de soudage.

Dans le premier cas d'application, les conditions de soudage étaient :

Procédé de soudage manuel à l'arc à l'électrode enrobée

Si l'on remplace le joint bout à bout par un joint en « Té », l'énergie de soudage devient :

Calcul de la nouvelle vitesse de refroidissement. En supposant l'équation pour tôle mince toujours applicable, on obtient :

ce qui donne, pour ce cas, une vitesse de refroidissement de : V r = 2 π ( 0 , 028 ) 59 , 7 = 10 , 5 ∘ C / s {\displaystyle V_{r}=2\pi (0,028)59,7=10,5\;^{\circ }C/s}

La vitesse de refroidissement est plus de deux fois plus grande que sur un joint bout à bout ! Il est nécessaire d'apporter un complément de chaleur par un préchauffage approprié afin de ramener la vitesse de refroidissement à une valeur convenable et d'éviter ainsi la formation des structures fragiles pouvant conduire à la fissuration à froid.

Pour être dans les mêmes conditions de refroidissement que dans le premier cas, c'est à dire d'obtenir une vitesse de refroidissement de 4,7°C/s, il s'agira de trouver la valeur appropriée de T i {\displaystyle T_{i}} en remplaçant les symboles de l'équation par des valeurs connues :

Cette température de préchauffage de 381 ∘ C {\displaystyle 381\;^{\circ }C} est assez conservatrice car elle est basée sur une vitesse de refroidissement de 4,7 °C/s située bien en dessous de la vitesse critique de refroidissement de 7,3 °C/s. En choisissant une vitesse de refroidissement de 6 °C/S il sera possible d'abaisser la température de préchauffage tout en conservant une bonne marge de sécurité.

En introduisant une vitesse de refroidissement de 6°C/s dans l'équation, on obtient une nouvelle égalité :

D'où l'on tire une nouvelle valeur de préchauffage :

T i = 550 − 6 2 ⋅ π ⋅ 0 , 028 ⋅ 0 , 0044 ⋅ ( 768 8 ) 2 3 = 135 ∘ C {\displaystyle T_{i}=550-{\sqrt[{3}]{{\frac {6}{2\cdot \pi \cdot 0,028\cdot 0,0044}}\cdot \left({\frac {768}{8}}\right)^{2}}}=135\;^{\circ }C} Cette température de préchauffage plus basse sera moins perturbante pour le soudeur et réduira d'autant la largeur de la zone affectée thermiquement (voir le paragraphe sur le pic de température ci-dessus).

### Conclusion

La sélection d'une température de préchauffage est guidée aussi bien par l'expérience que par le calcul (quand on dispose des données). La température optimum est celle qui met à l'abri de la formation des structures fragiles, c'est à dire quelque peu en dessous de la vitesse critique de refroidissement tout en s'allouant une marge de sécurité. Malheureusement, il est encore fréquent de constater que la température de préchauffage est considérée comme une caractéristique physique du métal de base. Il se peut, par exemple, que la température de 250°C soit considérée comme la température de préchauffage d'un acier allié à 2,25% de chrome ! Ceci peut avoir des conséquences très dangereuses pour la tenue du joint soudé dans le temps, car selon le mode opératoire de soudage mis en œuvre ; la température de 250°C peut très bien être trop élevée ou pas assez.

On remarquera donc que c'est la vitesse critique de refroidissement qui est une caractéristique du métal de base et non pas la température de préchauffage. Dans un premier cas, les conditions de soudage utilisées sur une épaisseur de 8mm n'impliquent pas de préchauffage. Dans le deuxième cas, les mêmes conditions appliquées sur le même métal de base mais sur une épaisseur de 25 mm nécessitent un préchauffage à 332°C et pour finir, le troisième cas où il est nécessaire de préchauffer à une température de 135°C pour souder deux tôles d'épaisseur 8mm mais formant un joint en « Té »... de confort du soudeur, pour réduire la largeur des zones affectées thermiquement et pour des raisons économiques il y a toujours intérêt à obtenir, lorsque c'est possible, les températures de préchauffage les plus basses.

Pour des problèmes de santé, de sécurité du travail et

3.TRAITEMENTS THERMIQUES DES SOUDURES

# LES TRAITEMENTS DE STABILISATION – RELAXATION – DETENTE

#### L’existence de contraintes élastiques dans un structure métallique est sujet à une instabilité dimensionnelle par suite de l’évolution de celles-ci dus aux variations de températures et/ou par intervention des contraintes de fonctionnement. La pièce mécanique ainsi dotée de contraintes résiduelles sera mal maîtrisée sur un plan dimensionnel et verra son régime de contraintes de fonctionnement modifié.

#### Ces traitements seront donc destinés à :

Eliminer les contraintes résiduelles pouvant être issues :

- Des conditions d’usinage

- De la mise en forme par déformation (pliage, emboutissage, extrusion, filage etc.)

- De l’assemblage par soudage

- Du refroidissement de solidification d’une pièce moulée.

- Des conditions de fabrication du demi-produit (incluant par exemple un redressage)

Garantir une bonne stabilité dimensionnelle lors de l’emploi ou avant application d’un traitement thermique ultérieur (nitruration).

Améliorer la tenue à la fatigue par élimination des contraintes résiduelles de traction.

#### Comment ?

Par chauffage, maintien et refroidissement lent, la température est choisie selon le matériau et le temps de maintien est d’autant plus court que la température est élevée.

Exemple :

| aciers et fontes | 550 à 650°C / 3 Heures mini |
| --- | --- |
| alliages légers | 150 à 200 °C / 6 Heures |
| aciers inox austénitiques | 400 à 450°C / 3 Heures |

Le choix de la température est généralement tel qu’elle ne provoque pas de transformation métallurgique. Dans le cas d’un traitement de stabilisation avant nitruration, température et temps doivent tenir compte des conditions

de nitruration température et temps (calcul d’équivalence t – T°).

Le milieu de traitement est choisi selon la nature du matériau, la température et l’état de surface souhaité après traitement.

Ce peut être de l’air, des atmosphères neutres, le vide.

La relaxation thermique des contraintes est due à l’affaiblissement des caractéristiques mécaniques de résistance : module d’élasticité, limite élastique avec l’élévation de température. Les contraintes cessent d’être élastiques dès lors que leur valeur devient supérieure aux caractéristiques du matériau alors il se produit un écoulement plastique relaxant ces contraintes.

4. SOUDAGE DES ACIERS

4. SOUDAGE DES METAUX ET ALLIAGES NON FERREUX

## 5. CONTROLES DES SOUDURES,

## ESSAIS ET EXAMENS

## 5.1 INTRODUCTION

Il est nécessaire et de la plus haute importance de vérifier la santé des soudures sur des pièces de résistance. A cet effet, il existe de nombreuses méthodes d’essais à utiliser, mais les seuls habilités à les utiliser sont :

- Le soudeur lui-même, pour autant qu’il soit qualifié selon la norme EN 287 et pour autant qu’il s’agisse d’opérations liées directement à la procédure de soudage.

- Les inspecteurs de soudage (opérateurs) qualifiés qui peuvent être indépendants ou liés à un bureau de contrôle agréé tels que AIB-VINCOTTE, APRAGAZ, VERITAS, TUV, ………

Si l’on constate des anomalies, il faut comparer leur nombre et leur taille aux tolérances émises par les normes et selon le cas, effectuer une correction des soudures. Il est évident que les réparations éventuelles doivent être contrôlées, car elles peuvent encore contenir des défauts.

Il reste qu’il y aura toujours des anomalies dans un joint soudé.
Objectif des contrôles : C’est de garantir la bonne exécution de l’assemblage d’une construction.
Il s’applique :

- A la prévention des défauts

- La détection et la localisation de ces défauts

- L’évaluation du degré de gravité des défauts

- L’acceptation ou le refus de la pièce, suivant l’interprétation des défauts.

Le contrôle des soudures doit s’exercer à trois moments bien distincts :

- Avant le soudage

- Pendant le soudage

- Après le soudage

## 5.1.1 Le contrôle avant le soudage

Il a pour but de prévenir les défauts. Il portera sur :

- La soudabilité métallurgique du métal de base (analyse chimique du matériau, contrôle macrographique, propriétés mécaniques, etc …)

- La qualité du métal d’apport (compatibilité avec le métal de base, état de surface, propriétés mécaniques, nature et dimension)

- La préparation des pièces (ouverture des chanfreins, écartement des bords et dénivellation, montage et fixation, positionnement, etc ….)

- Les gabarits (d’assemblage, de vérification des cordons)

- Les séquences de soudage (ordre des diverses soudures, sens de réalisation)

- Les traitements thermiques (préchauffage, maintien en température)

- Le matériel de soudage (état, puissance, les réglages, etc ….)

- La qualification du soudeur (habilité manuelle, niveau technologique, essais dans les conditions de soudage du type d’assemblage)

- L’examen de la condition physique du soudeur (travaux dangereux, positions pénibles, travaux délicats)

- La qualification des Modes Opératoires de Soudage (Q.M.O.S)

- La vérification des documents de suivi et des enregistrements qualité

- La qualification des contrôleurs.

# Les défauts en soudage sous flux

- Trop peu de flux, flux trop fin, flux trop humide ou azoté

- Nettoyage insuffisant

- Soudure manuelle à l’envers polluée

- Pénétration insuffisante dans une soudure en deux couches

- Mauvaise préparation des joints pour la soudure manuelle à l’envers ( ex. trop grands écartements )

- Tension trop élevé à vitesse de soudage trop élevé

- Trop peu de désoxydants dans le fil de soudage ( Mn, Si, Al ), tôle insuffisante désoxydée à tôle azotée ( procédé Thomas )

– Fissures :

- Soudures de joints trop petits

- Tension trop faible

- Courant trop élevé, pénétration trop élevée

- Mauvaise polarité de l’électrode ou mauvaise inclinaison

- Mauvaise combinaison fil/flux ( teneur en Mn < à 1,7% Si )

- Mauvais dispositif de bridage

- Préchauffage trop faible

- Mauvais raccordement à la masse

- Dilution trop élevée avec le métal de base pollué

- Trop grand écartement

– Aspect extérieur incorrect du joint :

- Mauvais raccordement à la masse

- Alimentation en fil glissante

- Epaisseur du couche de flux trop grande, flux trop brut ou humide trop petit

- Diamètre du fil trop petit

- Mauvaise vitesse de soudage, mauvais réglage de Is et Us

- Trop grand écartement, mauvaise préparation des joints

- Trop grand écartement, mauvaise préparation des joints

- Passe à l’envers défavorable

– Pénétration irrégulière:

- Mauvaise préparation du joint, pièce mal positionnée

- Mauvais choix de Us et Is

- Rouleaux d’alimentation en fil glissants, mauvaise alimentation en fil

- Mauvais raccord à la masse

- Mauvaise granulométrie du flux

- Mauvaises soudures de pointage

– Enlèvement du laitier:

- Mauvaise forme de joint, mauvaise préparation du joint

- Mauvais paramètres de soudage

- Mauvais flux

– Effondrement local du joint:

- Courant de soudage trop élevé, Us trop faible, vitesse de soudage trop faible

- Angle d’ouverture trop important, méplat trop petit, écartement des bords trop petit, préparation du joint irrégulière

– Morsures:

- Vitesse de soudage trop élevée

- Us trop faible

- Flux trop grossier

- Mauvaise position du fil de soudage

– Fissures de cratère:

- Is trop élevée par rapport à Us

- Mauvaise préparation du joint

# Défauts des soudures

Chapitres:

- 1) Défauts de soufflures ou cavités:

- 2) Défauts de fissures:

- 3) Défaut d’inclusions

- 4) Défaut de manque de fusion (collage)

- 5) Défaut de  pénétration

- 6) Défaut d’effondrement :

- 7) Défauts retassures et criques :

- 8) Morsures et caniveaux :

- 9) Défauts géométriques des cordons :

- 10) Défaut du au rochage:

- 11) Pollutions ferreuses

- 12) Mauvaise reprise de cordon

- 13) Projections

- 14) Zéro défauts

4-2) Remèdes :

Mettre en œuvre un DMOS adapté

## 5) Défaut de  pénétration

Les défauts de pénétration peuvent être des manques ou des excès de pénétration. L’excès de pénétration est un surplus de métal à la racine de la soudure ou un excès dans la passe précédente.

5-1) Causes des défauts d’excès de pénétration : 
Jeu de soudage trop grand
Vitesse d’avance trop lente
Intensité trop élevée
Distance électrode/pièce trop courte

5-2) Remèdes : 
Réduire le jeu de soudage
Souder plus vite
Réduire l’intensité
Rapprocher la torche de la pièce pendant le *243* soudage *$*

5-3) Causes des défauts de manque de pénétration : 
Jeu de soudage trop petit (pièces trop rapprochées)
Vitesse d’avance trop élevée
Intensité trop faible
Métal de base trop froid

5-4) Remèdes : 
Agrandir l’écart des pièces à souder
Souder plus doucement
Augmenter l’intensité
Préchauffer les pièces

## 6) Défaut d’effondrement :

Lorsque le l’*404* énergie de soudage *$* est trop importante, on peut avoir un effondrement du métal pendant la fusion.

Types d’effondrements:
Effondrement à plat
Effondrement en angle
Effondrement en corniche

## 7) Défauts retassures et criques :

Lorsque le métal se refroidit, il est possible que le cordon ne se referme pas de façon uniforme en fin de soudure. Le creux formé est appelé retassure. Les retassures de cratère sont des défauts dus à une mauvaise reprise de passes ou à un arrêt trop brusque de l’ *70* arc électrique *$* . Les criques sont défauts non visibles.

## 8) Morsures et caniveaux :

Le caniveau est un défaut du à une trop grande *404 énergie *$* apportée pendant la soudure. Ce qui entraine un creux sur un grande partie de la longueur de la soudure. Les caniveaux peuvent être en surface, entre le cordon et le métal de base (y compris entre les passes, si plusieurs passes). Ils peuvent aussi être à la racine.
Les morsures sont des défauts locaux (ponctuels).
On veillera à réduire l’ *404 énergie de soudage *$* pour éviter ce défaut (réduire intensité, augmenter la vitesse d’avance, augmenter la longueur d’arc,…)

## 9) Défauts géométriques des cordons :

9-1) Défaut de convexité:
Il s’agit d’un excès de matière sur la longueur de la soudure, ou localisé. Les normes imposent des limites d’épaisseur pour le cordon. Si le cordon est trop bombé et dépasse ces limites, alors il y a défaut de convexité.

9-2) Défaut de concavité:
Il s’agit d’un manque de matière sur la longueur de la *243* soudure *$* , ou localisé. Si le cordon est trop creux et dépasse les limites des normes, alors il y a défaut de concavité.

9-3) Défaut d’alignement:
Lorsque les pièces sont mal bridées et/ou le pointage insuffisant, on peut avoir un défaut d’alignement.

9-4) Déformations angulaires:
Les déformations importantes de l’opération de soudage peuvent aussi entrainer un défaut angulaire. Les pièces assemblées ne respectent pas la forme souhaitée.

## 10) Défaut du au rochage:

Le rochage est souvent rencontré lors du soudage des aciers inoxydables (*6* TIG *$* ou *23* MIG *$* ). Si la protection gazeuse est mauvaise, le *71* bain de fusion *$* s’oxyde est créé ce défaut. Le défaut de rochage est souvent rencontré à l’envers du cordon, ou la protection n’est pas toujours bien assurée.

## 11) Pollutions ferreuses

Pour le soudage des aciers inox, si des outils ne sont pas aussi en acier inoxydables, on risque d’avoir une pollution ferreuse. Elle provoque une corrosion en détruisant la couche de surface des aciers inoxydables.

L’acier inoxydable, avec le temps, présentera des traces d’oxydation (rouille).

## 12) Mauvaise reprise de cordon

Lorsque le soudeur reprend une soudure qu’il souhaite continuer, il doit faire en sorte de garder la continuité visuelle et métallurgique du cordon. Lorsque ceci n’est pas réussi, on peut avoir un défaut de reprise (manque ou excès de matière).

## 13) Projections

Pendant le soudage, des projections de particules de métal d’apport en fusion viennent parfois se coller au métal de base. Souvent si l’intensité est trop forte, la longueur d’arc trop importante, un mauvais choix ou débit de *430 gaz protecteur *$* , on peut rencontrer ces projections. (grattons de soudures).

A l’*277* électrode enrobée *$* , on rencontre aussi ces défauts qui ont les mêmes causes que celles citées précédemment, mis à part les effets du gaz bien sur.

## 14) Zéro défauts

## 5.1.2 Le contrôle pendant le soudage

## Il a pour but de s’assurer que les règles d’une bonne exécution du joint sont respectées. Il portera sur :

## 5.1.3 Le contrôle après le soudage

Il a pour but de vérifier que le joint exécuté soit bien conforme aux exigences de la construction. Il portera sur :

- La mise en œuvre des contrôles appropriés en conformité avec la réglementation

- L’analyse des résultats des divers contrôles effectués

- L’instruction des dossiers  » constructeurs  » ou qualité attestant de la bonne réalisation des fabrications.

On distingue essentiellement trois méthodes de contrôle pour les soudures telles que :

- Le contrôle destructif dans lequel on découpe la pièce pour réaliser des éprouvettes qui seront utilisées pour les essais imposés.

- Le contrôle semi-destructif pour lequel on pratique une entaille, un perçage dans le joint soudé ou on prélève un petit échantillon du joint et que l’on rebouche par soudage.

- Le contrôle non destructif qui ne modifie pas l’état de la pièce.

Chacun de ces contrôles peut être imposé par le bureau d’études ou de méthodes, mais revêt un caractère important aussi bien dans les qualifications du soudeur que pour la qualification de la procédure de soudage.

Remarque : Si un traitement thermique après soudage (TTAS) est imposé, seront vérifiés : Le temps de montée en température, la température atteinte, la durée du maintien et la durée de refroidissement.

Ce cours suit le gougeage par arc-air du chapitre 9, le suivant cite les différents types de contrôles destructifs ou non destructifs et le sommaire se trouve ici sinon.

# Contrôles destructifs, semi-destructifs et non destrctifs (CND)

## 5.3 CONTRÔLE SEMI-DESTRUCTIF

Il se pratique en perçant ou en fraisant localement le joint soudé en vue d’examiner les parois assemblées. La forme de l’entaille doit naturellement être telle que sa réparation soit aisée. Cette méthode permet d’apprécier :

- La pénétration de la soudure

- La liaison des bords

- Les défauts physiques du joint au droit de la cavité

Le contrôle semi-destructif est rarement réalisé, mail est parfois imposé par le commanditaire.

## 5.4 LE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF (CND)

## 5.4.1 Généralités

Le contrôle non destructif des soudures (CND) porte sur la mise en œuvre de divers examens et essais ne mettant pas en péril la soudure ou l’assemblage réalisé. Le choix de la méthode de contrôle à appliquer dépendra du type d’assemblage, de la nature des matériaux et du type d’équipement. Si ce type d’équipement est soumis aux réglementations (directives européennes, codes de construction, normes), la méthode d contrôle sera souvent imposée par cette réglementation.
La norme EN 473 définit un certain nombre de symboles pour les méthodes usuelles ci-dessous. Ces symboles correspondent généralement à l’abréviation de la désignation anglaise de la méthode.

Les principales méthodes couramment utilisées sont :

- L’examen visuel (VT)

- Le ressuage (PT)

- La magnétoscopie (MT)

- La radiographie (RT)

- La technique des ultrasons (UT)

- Les courants de Foucault (ET)

- Les autres techniques récentes (émission acoustique (AT), thermographie (IT), étanchéité

- (LT).

La question qui se pose, c’est de savoir quel type d’essais est le mieux indiqué pour chaque type de défaut.

Généralement on peut dire que :

- Les défauts de surface sont les mieux décelables par l’examen visuel, le ressuage ou l’examen magnétique, à condition toutefois que la surface soit accessible.

- Les défauts internes sont les mieux décelables par radiographie ou par ultrasons. Pour les défauts internes à 3 dimensions, la radiographie est la plus indiquée (porosités et inclusions par exemple), tandis que les ultrasons sont plus indiqués pour les défauts à 2 dimensions (manque de fusion par exemple).

Quelques défauts fréquents en soudage

La radiographie et les ultrasons sont deux techniques complémentaires dans la recherche des défauts internes.
Notons encore que : – L’examen magnétique pour les défauts de surface n’est applicable que pour les matériaux magnétiques, à l’exclusion des aciers inoxydables austénitiques par exemple.

Contrairement à l’examen par ressuage, cet examen permet de déceler les défauts internes proches de la surface (1 à 2 mm).

- Les ultrasons sont indiqués pour des pièces de faibles épaisseurs (< 5 à 6 mm).

- L’examen radiographique (RX) n’est généralement pas utilisé pour la recherche des défauts internes sur des pièces de très fortes épaisseurs (absorption trop importante), mais on peut lui substituer des sources de CO (cobalt).

# Examen visuel des soudures

Lorsque les dimensions et tolérance de dimensions doivent être respectées (ex. surépaisseurs, gorge des soudures d’angle, …) on fera appel à des instruments tels que :

- La règle droite graduée et le mètre ruban

- Le jeu de jauges et de cales, calibre de soudure

L’essai visuel doit précéder impérativement tous les autres essais ou examens. Ainsi, une soudure doit être considérée comme acceptable suivant les normes après un examen visuel avant de procéder à un examen radiographique par exemple. Après cet essai, il sera réalisé un PV d’examen visuel (voir chapitre 11 Fig 11-8).

## 2. Avantages et inconvénients

Avantages

- Mise en œuvre très rapide

- Coût très peu onéreux

3. Inconvénients

- Il ne permet pas de contrôler les défauts d’aspect

- »  »  »  »  »  » les dimensions, les trous et les fissures apparentes.

000000000

Examen visue

# L’examen des soudures par ressuage

Imbiber d’un renforçateur ( silice fossile ) jouant le même rôle que le talc.
Sous l’effet de la lumière de Wood, les défauts apparaîtront en traces jaunes sur fond noir.
Après l’application du pénétrant, qui s’est infiltré dans les moindres défauts, en quantité variable selon le temps d’imprégnation ( de 15 à 40 min ), on procède à l’enlèvement de ce pénétrant de la surface de la pièce et il restera le liquide contenu dans les petites cavités et invisible à l’œil.

Examen par ressuage (Etapes)

Après recouvrement de la surface à examiner d’une fine couche de poudre et provoque localement une tâche marquant chaque emplacement de défaut débouchant, c’est le phénomène de ressuage ( Fig 10-8 ). Aprèscet essai, il sera délivré un PV d’examen par ressuage ( voir chapitre 11 Fig 11-9 et 10 ).

## 2. Applications

- a) Avant le soudage : Contrôle de qualité des matériaux de construction

- b) Pendant le soudage : Contrôle sur un gougeage ou meulage pour une reprise et contrôle entre les passes.

- c) Après le soudage : Recherche des défauts superficiels sur la soudure et ses abords et vérification de l’étanchéité sur une soudure mono passe.

## 3. Avantages et inconvénients

a) Avantages

- Facilité de mise en œuvre ( utilisation de bombe )

- »  »  » sur les chantiers

- Bonne sensibilité de détections des défauts débouchant

- Contrôle relativement économique et rapide

b) Inconvénients

- Impossibilité de révéler les défauts internes et obstruées

- Nettoyage rigoureux des pièces à contrôler

- Grande expérience nécessaire des opérateurs

- Produits dangereux ( inflammables volatils et nocifs )

- Attention à la pollution due aux déchets liquides

# Essai de traction !

## 6)Comportement du matériau en cours d’essai, formules

- Limite apparente d’élasticité (Mpa) : Re ou Re0,2 =Fe/S0

- Résistance à la rupture (Mpa) : Rr ou Rm =Fm/S0

- Allongement (%) : A% =(Lu-L0)x100/L0

- Coefficient de striction (%) : Z% =(Su-S0)x100/S0

- Module d’élasticité longitudinale (%) : E =F0xL0/S0xDeltaL (avec DeltaL = L-L0)

- (Module d’Young)Loi de Hooke : Dans la zône élastique, l’effort F de traction est proportionnel à l’allongement DeltaL
La contrainte normale Sigma est proportionnelle à Sigma
Sigma=E.Epsilon avec Epsilon= DeltaL /L

Courbe de traction

## 7) Limite apparente d’élasticité, (Rp 0,2 – Re 0,2)

Dans certains cas, la limite d’élasticité n’est pas apparente. C’est le cas pour des matériaux tels que les aciers austénitiques, l’aluminium,…On applique une légère déformation permanente égale à 0,2% de L0 pour définir Rp 0,2.(ou Re 0,2)

Courbe de traction

## 8) Diagrammes ou courbes de traction

8-1) Diagramme conventionnel :
Le diagramme conventionnel de traction présente en abscisses et en ordonnées, la résistance unitaire et l’allongement provoqué par la charge, aux valeurs S0 et L0 de l’éprouvette.

Schema de traction conventionnel

8-2) Diagramme rationnel :
Le diagramme rationnel porte en abscisses la déformation rationnelle et en ordonnées la contrainte vraie (qui tient compte de la variation de la section au cours de l’essai)

Diagramme de traction rationnel

## 9) Eprouvettes normalisées

9-1) Eprouvette prismatique :

Elles sont usinées dans le sens longitudinal du cordon de soudure pour définir les ca-ractéristiques mécaniques du métal de base (CCPU).

Elles sont aussi usinées dans le sens transversal des soudures pour tester si le cordon résiste aux charges. Dans ce cas là, le cordon devra être au moins aussi résistant que le métal de base.

Eprouvette prismatique

S0=l.e avec l/e <8

La longueur calibrée L0 (en mm) de l’éprouvette est liée à sa section S0 (en mm²) par la relation :
L0=5,65 (RACINE (S0))

9-2) Eprouvettes cylindriques :

Elles sont usinées dans le sens longitu-dinal du cordon de soudure pour défi-nir les caractéristiques mécaniques du métal d’apport.

Eprouvette de traction cylindrique

S0= PI x (d²) /4 avec d>4

9-3) Eprouvettes sans rayon :
Si le banc de traction utilise les éprouvettes dans des mors de serrage, dans ce cas, les éprouvettes ne nécessitent pas d’usinage ou de fraisage pour les rayons. Les éprouvettes sont alors totalement rectangulaires.

Eprouvette rectangulaire

Elles sont utilisées dans les mêmes fins que les éprouvettes prismatiques.

## Déroulement d’un essai de traction

- 1) Eprouvette au repos, F=0, allongement=0.

- 2) On tire sur l’éprouvette avec une force F1 qui entraine un allongement e1.

- 3) On supprime l’effort et l’allongement disparait(cas on nous sommes encore dans le domaine élastique du maté-riau)

- 4) On tire avec une Force plus importante F2 qui entraine un allongement e3

- 5) On supprime la force F2, mais l’éprouvette ne retrouve pas son état initial. (nous avons dépassé le seuil d’élasticité et sommes entré dans le domaine plastique.). Il reste un allon-gement e2

- 6) On exerce a nouveau un effort de traction supplémentaire plus important que l’effort F2. Après avoir atteint un maximum, la force décroit et l’éprouvette s’amincit en un endroit (zône de striction), puis il y a rupture. Après cette rupture, on mesure e4 = Lu-L0

## 10) Influence de l’écrouissage (Effet Bauschinger*)

En règle générale, un matériau métallique soumis à une déformation plastique de traction, consécutive à une déformation plastique de compression, présente une limite d’élasticité inférieure et réciproquement.
Ce phénomène est appelé l’effet Bauschinger et se manifeste dans tous les procédés de formage à température ambiante.
Il dépend :

  - du taux de déformation

  - de la composition chimique du matériau

  - de l’hétérogénéité du matériau

# Essai de résilience – Résistance au choc !

Chapitres:

- 1)Principe de l’essai de dureté :

- 2)A quoi sert l’essai de dureté ?

- 3)Normes à utiliser :

- 4) Essai de dureté – Essai BRINELL (HB) :

- 5) Essai de dureté – Essai ROCKWELL (HR) :

- 6) Essai de dureté – Essai VICKERS (HV) :

- 7) L’essai de dureté sur les assemblages soudés. :

- 8) Que dit la norme EN 288-3, qui régit l’essai de dureté ?

- 9) Valeurs HV10 maximales admissibles(selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

- 10) Positionnement type de l’essai (selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

- 11) Tableau de conversion (selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

## 1)Principe de l’essai de dureté :

L’essai de dureté à pour but de déterminer la dureté superficielle des métaux. Il consiste à enfoncer un pénétrateur, dont les formes et les dimensions varient en fonction du type d’essai, dans le métal à tester. La charge est constante et on mesure la surface ou la profondeur de l’empreinte laissée dans le matériau.

L’empreinte sera d’autant plus importante que le matériau sera mou.

## 2)A quoi sert l’essai de dureté ?

L’essai de dureté est relativement économique (pas d’éprouvettes à réaliser). On peut mesurer la dureté sur la pièce elle-même. Cet essai peut renseigner sur la résistance à l’usure par frottement, la capacité à s’usiner, l’homogénéité du matériau, l’efficacité des traitements thermiques.

En soudage, les duretés sont mesurées dans des zônes précises :

- dans la soudure

- dans les zônes de liaison

- les zônes thermiquement affectées (ZAT)

- les métaux de base

Machine pour essai de dureté :

## 3)Normes à utiliser :

Essai de dureté BRINELL :NF EN ISO 6506-1
Essai de dureté VICKERS :NF EN ISO 6507-1
Essai de dureté ROCKWELL :NF EN ISO 6508-1
Conversions de dureté de l’acier :NF A 03-172
Descriptif et qualification d´un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques : EN 288-3

## 4) Essai de dureté – Essai BRINELL (HB) :

Sous une charge F, le pénétrateur, qui est une bille d’acier (HBS) ou de carbure de tungstène (HBW), fait une empreinte de diamètre d dans le matériau testé. Cet essai convient pour des épaisseurs supérieures à 10mm et les produits plats. La charge F est maintenue 15 secondes.

La dureté BRINELL se mesure selon la formule suivante :

HB=(0,102 x 2F)/(?D(D-(?(D²-d²)))

Avec :

- F= K x 9.81 x D²
K=30 pour les aciers,
K=2,5, 5, ou 10 pour les aluminiums et ses alliages,
K=5, 10, ou 30 pour le cuivre et ses alliages

- D= Diamètre de la bille en mm

- F = Charge d’essai en Newtons

- d = Diamètre de l’empreinte
En utilisation normale, le diamètre D de la bille sera de 10±0,0045, et la charge sera de 29420 N pour l’acier. On mesurera que d soit compris entre 0,2 à 0,5D.

## 5)

## Essai de dureté – Essai ROCKWELL (HR) :

L’essai de dureté ROCKWELL consiste à imprimer, en deux temps, dans la couche superficielle de la pièce à essayer, un pénétrateur qui peut être un cône ou une bille et mesurer l’accroissement rémanent de la profondeur de pénétration. Cet essai permet une lecture directe mais ne convient pas aux pièces moulées ou à gros grains.
Il existe plusieurs essais de dureté ROCKWELL, les plus courants sont l’essai ROCKWELL HRC et l’essai ROCKWELL HRB :
L’essai ROCKWELL HRC se réalise avec un cône de diamant d’angle de 120° et un arrondi de 0,2mm. La charge à appliquer est de 1373N.

Essai ROCKWELL HRC

HRC=100-(e2-e0)/(0,002)

L’essai ROCKWELL HRB se réalise avec une bille en acier trempé. La charge appliquée est de 883 N. La bille à un diamètre de 1,5875 mm.

Essai ROCKWELL HRB

HRB=130-(e2-e0)/(0,002)

L’essai de dureté ROCKWELL superficielle se réalise avec un cône de diamant ou une bille.

HR(N,T,W)=100-(e2-e0)/(0,001)

Avec : e= e2-e0 et e2 et e0 en mm

## 6) Essai de dureté – Essai VICKERS (HV) :

L’essai de dureté VICKERS consiste à imprimer sur la surface de la pièce un pénétrateur en forme de pyramide droite à base carrée d’angle au sommet de 136° sous une charge F et à mesurer la diagonale d de l’empreinte laissée après suppression de la charge.
Cet essai est le plus précis est permet de tester des pièces fines. La surface doit être rectifiée ou polie.

Essai VICKERS

Essai VICKERS

HV= (0,189 x F)/d²  avec d= (d1+d2)/2

## 7) L’essai de dureté sur les assemblages soudés. :

L’essai de dureté sur les soudures se pratique a température ambiante (20°C) et avec VICKERS. L’essai est réalisé sur une coupe de la soudure. Un polissage et une attaque auront été réalisés au préalable de façon à faire apparaitre clairement la morphologie du cordon (soudure, zones de liaisons, ZAT, etc).

Pour HV5, la charge appliquée sera de 49,2 N et pour HV10, la charge sera de 98,07 N. La charge est maintenue entre 10 et 15 secondes.

## 8) Que dit la norme EN 288-3, qui régit l’essai de dureté ?

La méthode Vickers HV10 est utilisée. Des empreintes sont exécutées dans la zone fondue, les ZAT et le métal de base avec pour objectif de mesurer et d´enregistrer les plages de valeurs relevées sur l´assemblage soudé. L´essai comporte des lignes de filiations dont l´une d´entre elle doit être au maximum à 2 mm sous la surface. Par ligne de filiation il doit y avoir un minimum de trois empreintes pour chacune des zones rencontrées : le métal fondu, les deux zones affectées thermiquement et les deux côtés du métal de base. La première empreinte de la ZAT doit être placée au plus près de la zone de liaison.

Les résultats de l´essai de dureté doivent satisfaire au tableau suivant :

## 9) Valeurs HV10 maximales admissibles(selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

Tableau valeurs duretes admissibles HV10

## 10) Positionnement type de l’essai (selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

VICKERS dans soudure

## 11) Tableau de conversion (selon NF EN 288-3:1992/A1:1997)

A venir…

## Principe de l’essai de pliage :

L’essai de pliage consiste à soumettre une éprouvette rectiligne de section pleine, polygonale à une déformation plastique par pliage. L’éprouvette est pliée jusqu’à l’obtention d’un angle spécifique.
L’essai de pliage est régit par la norme NF EN 910 :1996

## 2) Différents essais de pliage

2-1) Essai de pliage transversal endroit :
Le poinçon sera en contact avec la racine du cordon, et l’allongement maxi sera sur la finition du cordon.

2-2) Essai de pliage transversal envers :
Le poinçon sera en contact avec la finition du cordon, et l’allongement maxi sera sur la racine du cordon.

2-3) Essai de pliage transversal de coté:
On teste la section de la soudure à l’allongement.

2-4) Essai de pliage longitudinal :
Dans le cas du pliage longitudinal, l’éprouvette est prélevée parallèlement au cordon de soudure.

## 3) Précautions pour la préparation des éprouvettes

- découpe mécanique ou thermique autorisée

- modifications des propriétés interdite (effet de trempe par découpe thermique, allongement important pour du cisaillage, par exemple)

- cisaillage interdit pour les épaisseurs supérieures à 6 mm

- bords de l’éprouvette arondis (r =0,2x épaisseur, avec un maxi de 3 mm)

- état de surface sans entailles ou rayures

- sauf cas exceptionnels, surépaisseurs de soudure éliminées

## 4) Dimensions normalisées selon EN 910

4-1) Longueurs :

La longueur Lt des éprouvettes doit être Lt ? l + 2R
Avec :

- Lt : longueur totale de l’éprouvette

- l : distance entre les rouleaux

- R : rayon des rouleaux

4-2) Largeurs :

a) Essais de pliage transversal endroit ou envers :
1) Pour les tôles en acier, la largeur b de l’éprouvette ne doit pas être inférieure à 1,5 fois a, avec un minimum de 20 mm (avec a épaisseur de l’éprouvette)

2) Pour les tubes, la largeur b de l’éprouvette doit être au moins égale à :
— pour les tubes de diamètre ? 50 mm : t + 0,1 D (avec un minimum de 8 mm) ;
— pour les tubes de diamètre > 50 mm ; t + 0,05 D (avec un minimum de 8 mm et un maximum de
40 mm).
NOTE : Pour un diamètre extérieur D supérieur à 25 fois l’épaisseur du tube, l’éprouvette peut être prélevée selon les modalités prévues pour les tôles planes.

b) Essais de pliage transversal de côté :
La largeur b de l’éprouvette doit être, en général, égale à l’épaisseur de paroi du matériau de base à proximité de l’assemblage soudé.

c) Essais de pliage longitudinal :
La largeur b de l’éprouvette doit être :
b = Ls + 2 b1 (voir tableau 2 de la norme EN 910 ci-après

Tableau EN 910

Schémas et conventions courantes :

Éprouvette de pliage transversal de côté sur une soudure bout à bout (SBB)

Éprouvette pliage transversal

Éprouvette de pliage longitudinal sur une soudure bout à bout (SBB)

Éprouvette pliage longitudinal

4-3) Ecarts entre les appuis pour l’essai :
Cas du pliage transversal et longitudinal :

Ecart entre appuis

La norme impose un écart entre l’extérieur des rouleaux (pas entre axes !!) compris entre 2 et 3 fois l’épaisseur pour le pliage endroit ou envers transversal

Cas du pliage de coté :

Ecart entre appuis

Ecart entre appuis

La norme impose un écart entre l’extérieur des rouleaux (pas entre axes !!) compris entre 2 et 3 fois l’épaisseur pour le pliage endroit ou envers transversal et le diamètre du poinçon doit ètre supérieur ou égal à (1,3 x Ls) -a

## 5) Résultats de l’essai

Après l’essai les surfaces en compression et celles en extension sont examinées. Sauf spécification contraire, les défauts de moins de 3 mm de long sur les arêtes des éprouvettes ne doivent pas être considérés comme des causes d’échec de l’essai.

Des études d’allongement peuvent être effectuées.

Nota : Le diamètre des rouleaux (appuis) doit être d’au moins 20 mm

Éprouvette de pliage longitudinal sur une soudure bout à bout (RBB et FBB)

## 6) Rappel des symboles choisis :

- A : Épaisseur de l’éprouvette

- B : Largeur de l’éprouvette

- b1 : Largeur hors de soudure

- c : Épaisseur du revêtement

- D : Diamètre extérieur du tube

- D : Diamètre du poinçon

- L : Distance entre les rouleaux

- Lf : Distance initiale entre le point de contact du rouleau et l’axe de la soudure

- Lo : Longueur initiale entre les repères

- Ls : Largeur maximale de la soudure après usinage

- Lt : Longueur totale de l’éprouvette

- R : Rayon des rouleaux

- R : Rayon d’arrondi des arêtes de l’éprouvette

- T : Épaisseur de l’assemblage soudé ou du matériau support sous le placage

- ?: Angle de pliage

- FBB : Éprouvette de pliage endroit sur soudure bout à bout

- RBB : Éprouvette de pliage envers sur soudure bout à bout

- SBB : Éprouvette de pliage transversal de côté sur soudure bout à bout

- FBC : Éprouvette de pliage endroit sur revêtement, sans soudure bout à bout

- SBC : Éprouvette de pliage de côté sur revêtement, sans soudure bout à bout

- FBCB : Éprouvette de pliage endroit sur revêtement, avec soudure bout à bout

- SBCB : Éprouvette de pliage de côté sur revêtement, avec soudure bout à bout

# le ressuage

## 1) Principe du ressuage:

Le ressuage est un procédé de contrôle non destructif. Au niveau du soudage , il permet d’observer des défauts débouchants tels que des piqures, fissures, retassures…
Un liquide pénétrant et coloré ou fluorescent est infiltré dans les défauts, puis ensuite mis en valeur par un produit révélateur.

## 2)Quand utiliser le ressuage ?

Le ressuage, comme dit ci-dessus, est utilisé pour détecter d’éventuels défauts débouchants. Le ressuage peut s’utiliser dans de nombreux domaines, et pas seulement en chaudronnerie et en soudage. Le procédé est utilisé dans l’aéronautique, l’automobile, le nucléaire, la fonderie, la mécanique, la tuyauterie…

Des pièces soudées, usinées, moulées, brutes, peuvent être soumises à ce moyen de contrôle.

## 3) Avantages du ressuage :

- Coût faible

- Facilité de mise en œuvre

- Facilité de lecture du défaut

- Fiabilité de l’analyse

## 4) Inconvénients

Impossibilité de détecter les défauts non débouchants

## 5) Mode opératoire du ressuage:

5-1) Nettoyage des pièces
– Nettoyer, dégraisser et sécher les pièces à traiter.

5-3) Rinçage du pénétrant
– Laver la pièce à l’eau ou à l’aide d’un solvant pour enlever les surplus de pénétrant. Le pénétrant prisonnier dans les défauts ne partira par l’eau du fait de sa densité plus importante. Il ne faut pas utiliser de jet d’eau trop puissant pour rincer la pièce, ce qui pourrait chasser le pénétrant.
– Sécher la pièce

Ressuage, rinçage du pénétrant

5-4) Application du révélateur
– Appliquer un produit révélateur. Celui-ci sera un révélateur sec, si un pénétrant fluorescent a été utilisé, sinon on utilisera un révélateur à base de solvant (révélateur humide non aqueux). Les révélateurs sont des poudres très fines, blanches, qui fonctionnent comme une éponge.

Ressuage, Application du révélateur

5-5) Apparition des éventuels défauts:

Une fois appliqués, les révélateurs vont faire ressortir le pénétrant qui avait été infiltré dans les défauts. Si celui-ci était rouge, une tache rouge bien visible sur fond blanc fera son apparition rapidement.

Ressuage, apparition des défauts

# Macrographie de soudure

Chapitres:

- 1) Intro

- 2) Préparation et polissage

- 3) Préparation du NITAL

- 4) Attaque de la soudure

- 5) Lecture de la macrographie

## 1) Intro

Je vais essayer de m’inspirer du « style » MichelIWS pour cet article, c’est à dire, ne pas prendre un ton trop formel, et plus cool…

Je vais essayer de vous décrire les étapes pour réaliser une macrographie avec un mélange de NITAL (Alcool dénaturé + Acide nitrique)

Les pièces totalement oxydées à l’origine ont donc été brossées, repolies, ré-attaquées et vernies.

## 2) Préparation et polissage

La première étape a été de brosser, et de polir la surface à révéler.

On a fait plusieurs passages, avec des disques abrasifs de 60, 180 et 800 mm.

On a vite abandonné l’idée de faire disparaître les défauts dus à la corrosion (on le regrette après coup !!)

## 3) Préparation du NITAL

On a préparé un mélange de NITAL pour notre attaque. Le NITAL que l’on a préparé est un mélange de 92% d’alcool dénaturé et de 8% d’acide nitrique.

Il est important de mettre dans un récipient d’abord l’alcool et ensuite, l’acide nitrique. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de rendre instable le mélange chimique et une réaction risque de se produire. Par exemple, pour avoir essayé, il peut y avoir un échauffement du produit. Votre récipient est donc très chaud, puis, une ébullition se produit à plus ou moins grande ampleur selon le pourcentage d’acide nitrique dans l’alcool.

On m’a raconté que dans des cas extrêmes, le mélange peut s’enflammer. Il convient donc d’être particulièrement vigilant.

Puisque l’on parle sécurité, il est primordial de porter une blouse, des lunettes et surtout des gants avec un indice permettant de se protéger des acides.

## 4) Attaque de la soudure

Avec notre produit, versé dans un récipient plus bas, et à l’aide d’une pince de laboratoire, nous avons trempé la surface de la pièce dans le produit pendant 45 secondes ( après plusieurs essais (à 10s, à 30s, puis enfin 45s))

Une fois les 45s atteintes, nous avons rapidement passé sous l’eau la pièce révélée, afin de stopper la réaction chimique du NITAL et de l’acier.

Une fois rincée abondamment, on passera la pièce sous une soufflette d’air comprimé pour la sécher totalement. Il ne faut pas hésiter à la laisser sécher longuement.

Puis ensuite, à l’aide d’une bombe, on applique une fine couche de vernis transparent.

## 5) Lecture de la macrographie

Cette macrographie est suffisament contrastée pour laisser apparaitre les empilements des passes, et surtout la ZAT qui est très visible:

Macrographie d’une soudure

# Les examens micrographiques selon la norme NF A 05 150

Réactif C4 : eau régale glycérinée

Composition : 1 volume d’acide nitrique, 2 à 3 volumes d’acide chlorhydrique, 2 à 3 volumes de glycérine. Cette solution doit être utilisée fraîchement préparée. Les acides sont ajoutés séparément à la glycérine, tout en refroidissant l’ensemble dans un bain d’eau glacée.
Domaine d’application : aciers inoxydables, réfractaires, aciers au chrome, chrome-nickel, alliages fer-chrome.
Durée d’attaque : de 30 s à 5 min à la température ambiaante.
But : mise en évidence de la structure.

Réactif C5 : solution alcoolique d’acide nitrofluorhydrique

Composition : 15 ml d’acide fluorhydrique, 5 ml d’acide nitrique concentré, 80 ml d’éthanol. Les acides sont mélangés dans l’alcool à froid dans des récipients autres qu’en verre.
Domaine d’application : aciers inoxydables austénitiques à haute teneur en chrome, aciers réfractaires.
Durée d’attaque : 2 à 5 min à l’ébullition.
But : mise en évidence de la structure.

Réactif C6 : réactif au persulfate d’ammonium

Composition : 10 g de persulfate d’ammonium, 100 ml d’eau,
Domaine d’application : aciers alliés, aciers inoxydables,
Durée d’attaque : 15 s à 2 min à la température ambiante,
But : mise en évidence de la structure et des carbures.

Réactif C7 : réactif au chlorure ferrique et à l’acide chlorhydrique en solution aqueuse

Composition : 10 g de chlorure ferrique, 30 ml d’acide chlorhydrique, 120 ml d’eau.
Domaine d’application : aciers inoxydables austénitiques, alliages et aciers réfractaires.
Durée d’attaque : 30 s à la température ambiante
But : mise en évidence de la structure.

Réactif C8 : solution aqueuse saturée d’acide nitrique

Composition : solution saturée d’acide picrique, 0,5 à 5 % d’alkylsulfonate de sodium.
Domaine d’application : aciers extra-doux, aciers trempés et revenus.
Durée d’attaque : 30 s à 2 min à la température ambiante.
But : mise en évidence du grain austénitique dans le cas d’aciers trempés et revenus,
mise en évidence de la cementite libre dans le cas des aciers extra-doux sans apparition des joints de grains.

*ads*

Réactif C9 : solution alcoolique d’acide picrique et d’acide chlorhydrique

Composition : 1 g d’acide picrique (cristallisé), 5 ml d’acide chlorhydrique, 100 ml d’éthanol. L’acide picrique est dissous à froid dans l’acide chlorhydrique, l’alcool est ensuite ajouté.
Domaine d’application : aciers inoxydables et réfractaires, aciers au chrome à l’état trempé.
Durée d’attaque : de 20 s à quelques minutes à la température ambiante.
But : mise en évidence de la structure.

Réactif C10 : solution alcoolique d’acide chlorhydrique

Composition : solution de 10 à 20 % d’acide chlorhydrique dans l’éthanol
Domaine d’application : aciers inoxydables, aciers au chrome
Durée d’attaque : de 3 à 30 min à la température ambiante
But : mise en évidence des grains austénitiques.

Réactif C11 : réactif au permanganate de potassium alcalin

Composition : 4 à 10 g de permanganate de potassium, 1 à 10 g d’hydroxyde de sodium (soude caustique), 80 à 100 ml d’eau.
Domaine d’application : aciers alliés, aciers inoxydables, réfractaires.
Durée d’attaque : de 1 à 5 min à l’ébullition
But :mise en évidence des carbures alliés et de phase sigma avec la composition Mn04K : 10 g
Na OH : masse variable dans les limites indiquées selon le but de l’essai H20 : 100 ml.
Carbures par attaque à froid (1 à 2 min), phase sigma à l’ébullition (4 min).

Réactif C12 : solution alcaline de picrate de sodium

– Composition : 2 g d’acide picrique (cristallisé), 25 g d’hydroxyde de sodium (soude caustique), 100 ml d’eau. On dissout en premier la soude dans 75 ml d’eau puis dans cette solution est dissous l’acide picrique. On complète à 100 ml avec de l’eau.
– Domaine d’application : aciers de construction, aciers de cémentation, aciers hypereutectoïdes.
– Durée d’attaque : de 30s à 10 min à l’ébullition, il est souhaitable d’opérer avec une solution fraîche.
– But : mise en évidence par coloration de la cementite ou des carbures, différenciation de la cementite libre et de la ferrite.

Réactif C13 : réactif au sulfate de cuivre acide

Composition : 20 ml d’acide chlorhydrique, 4 g de sulfate de cuivre, 20 ml d’eau.
Domaine d’application : aciers inoxydables austénitiques et aciers réfractaires.
Durée d’attaque : de 2 à 5 min à la température ambiante.
But : mise en évidence de la structure.

Réactif E1 : solution aqueuse d’acide oxalique

Composition : 10 g d’acide oxalique dans 100 ml d’eau.
Domaine d’application : aciers inoxydables.
Durée d’attaque : de 10 à 45 s sous une tension de 6 V (cathode en acier inoxydable), attaque électrolytique à la température ambiante
But : mise en évidence de la structure.

Réactif E2 : solution aqueuse à 10 % d’acide nitrique

Composition : 100 ml de solution aqueuse à 10 % d’acide nitrique, 5 ml d’acide acétique.
Domaine d’application : aciers et alliages à très haute teneur en nickel.
Durée d’attaque : attaque électrolytique à la température ambiante d’environ 20 s sous une tension de 2 V (cathode en acier inoxydable)
But : mise en évidence de la structure.

Réactif E3 : solution aqueuse d’acide chromique

Composition : solution aqueuse à 10 % d’anhydride chromique.
Domaine d’application : aciers inoxydables, aciers réfractaires.
Durée d’attaque : de 15 s à 2 min à la température ambiante (attaque anodique).
But : mise en évidence de la structure, mise en évidence des joints de grains des aciers inoxydables austénitiques hypertrempés.

Réactif E4 : solution de soude caustique 0,1 N

Composition : 4 g d’hydroxyde de sodium (soude caustique) par litre d’eau.
Domaine d’application : aciers inoxydables biphasés
Durée d’attaque : attaque au potentiostat, de 1 à 5 min à la température ambiante,
But : mise en évidence des carbures, de la phase sigma et de la ferrite delta.

Réactif E5 : solution de soude caustique 10N

Composition : 40 g d’hydroxyde de sodium (soude caustique) par 100 ml d’eau.
Ce réactif s’emploie dans les mêmes conditions et pour les mêmes buts que le réactif précédent.

Réactif E6 : solution aqueuse saturée de nitrate d’ammonium

Composition : solution aqueuse saturée de nitrate d’ammonium.
Domaine d’application : aciers au carbone.
Durée d’attaque : attaque électrolytique à la température ambiante de 1 à 2 min sous une tension de 6 V.
But : mise en évidence des joints de grains dans un métal altéré aux températures élevées de chauffage. Ces joints de grains apparaissent en blanc sur fond noir dans le cas de surchauffe et en noir sur fond blanc dans le cas d’un métal brûlé.

# L’examen par magnétoscopie

- La magnétisation longitudinale : Un champ magnétique longitudinal est provoqué dans le pièce pour rechercher les défauts transversaux. Le champ magnétique peut être créé de différentes façons telles que : – L’induction par solénoïde (Fig 10-11a)

- L’induction par électro-aimant (Fig 10-11b) => examen Magnétique Flux Leakage (MFL)Un capteur détecte la perturbation du flux créer par l’électro-aimant, la mesure est continue et applicable sur de grandes étendues.

  - Procédure de magnétisation avec le système  » YOKE  » (Fig 10-11 c,d)

  - La magnétisation circulaire ou transversale : Un champ magnétique circulaire est provoqué dans la pièce, pour rechercher des défauts longitudinaux. Le champ magnétique peut être créé de diverses façons

  - Circulation directe de courant d’une extrémité à l’autre de la pièce (Fig 10-12a)

  - Circulation directe du courant localisé par touches de contact (Fig 10-12c)

  - Introduction d’un champ magnétique dans les pièces annulaires dont il est nécessaire de contrôler tant leur surface intérieure qu’extérieure (Fig 10-12b)

Ce procédé permet de mettre en évidence les défauts débouchants ou se situant à faible profondeur.

## 1) Principe :

Ce procédé de contrôle est basé sur la déformation des spectres magnétiques à la surface des pièces aimantées et provoquées par des hétérogénéités de structure. La déformation des lignes de champ magnétique est mise en évidence par des particules ferromagnétiques jouant le rôle de révélateur.

Seuls, les matériaux ferromagnétiques peuvent être investigués avec ce procédé. Les défauts, pour être décelés doivent déboucher en surface, ce qui conduit à la perturbation maximale du spectre, soit être assez proche de la surface. De toute façon, ils doivent être perpendiculaires aux lignes du champ magnétique. (Les défauts au-delà de 5 mm sont difficilement décelables).
Les pièces devront être démagnétisées à l’issue de l’examen.

La magnétisation requiert généralement des intensités de courant très élevées (jusqu’à 10 000 A). Différents types de témoins permettent de vérifier qu’elle est satisfaisante. Il est plus facile de détecter le défaut, si la plus grande dimension est perpendiculaire aux lignes de force.

Schéma de magnétoscopie

## 2) Visualisation du champ de fuite :

La mise en évidence des lignes de force et leurs déformations est réalisée en répandant sur la zone à contrôler, qui est soumise au champ magnétique, des fines particules (1 à 100 µ) d’oxyde de fer (Fe3 04 –
Fe3 O3). Les révélateurs peuvent être appliqués tels quels (révélateur à sec), ou en suspension dans un liquide (Fig 10-10).

Schéma de magnétoscopie

- Révélateur à sec : Les particules magnétiques, avec éventuellement un enrobage de couleur pour faciliter la détection, sont projetés à faible vitesse sur la zone à examiner (nuage de poudre). La couleur de la poudre sera choisie en fonction de la couleur de pièce afin d’obtenir le meilleur contraste possible.

- Révélateur humide : Constitué par une suspension de poudre magnétique dans un liquide tel que l’eau, l’huile ou le pétrole. L’application peut se faire par arrosage ou via un pinceau. La teneur en poudre magnétique varie selon le procédé d’application (5 à 20 g/l). Il faut souvent agiter le liquide pour obtenir l’homogénéité afin de ne pas l’appauvrir en poudre d

## 3) Techniques de magnétisation des pièces à examiner

Il y a deux grands types de magnétisation :

  La magnétisation longitudinale : Un champ magnétique longitudinal est provoqué dans le pièce pour rechercher les défauts transversaux. Le champ magnétique peut être créé de différentes façons telles que : – L’induction par solénoïde (Fig 10-11a)

  L’induction par électro-aimant (Fig 10-11b) => examen Magnétique Flux Leakage (MFL)Un capteur détecte la perturbation du flux créer par l’électro-aimant, la mesure est continue et applicable sur de grandes étendues.

- Procédure de magnétisation avec le système  » YOKE  » (Fig 10-11 c,d)

- La magnétisation circulaire ou transversale : Un champ magnétique circulaire est provoqué dans la pièce, pour rechercher des défauts longitudinaux. Le champ magnétique peut être créé de diverses façons

- Circulation directe de courant d’une extrémité à l’autre de la pièce (Fig 10-12a)

- Circulation directe du courant localisé par touches de contact (Fig 10-12c)

- Introduction d’un champ magnétique dans les pièces annulaires dont il est nécessaire de contrôler tant leur surface intérieure qu’extérieure (Fig 10-12b)

## 4) Mise en œuvre du contrôle :

## 4) Mise en œuvre du contrôle :

La surface à contrôler doit être brossée. On peut améliorer la visibilité en blanchissant la surface avec une solution de silice fossile dans l’alcool. Une surface rugueuse réduit cependant la sensibilité du contrôle. Dans le cas d’une soudure, un cordon brossé, non meulé, peut être acceptable, surtout si l’on recherche des défauts perpendiculaires aux  » vagues « . L’examen des spectres s’effectue en lumière visible ou en lumière de Wood dans le cas de poudre fluorescente. Après chaque contrôle, il est nécessaire d’éliminer l’aimantation rémanente soit par chauffage des pièces à une température supérieure au point de Curie (775 °C pour le Fe ; 350 °C pour le Ni et 1000 °C pour le Co), soit par effet de cycles d’aimantation d’intensité maximale décroissante.
Après cet essai, il sera réalisé un PV d’examen magnétoscopique, pratiquement identique à celui du ressuage.

Matériel de magnétoscopie

Matériel de magnétoscopie

## 5) Avantages et inconvénients

a) Avantages

  - Les défauts sous jacents peuvent être détectés de 1 à 2 mm à partir de la surface

  - Examen économique et facile à mettre en œuvre sur chantier, résultats très rapides.

b) Inconvénients

  - Examen ne s’appliquant qu’à des alliages susceptibles d’être démagnétisés (aciers magnétisables)

  - Délicat à mettre en œuvre pour des pièces de grandes dimensions ou de formes complexes

  - Risque d’amorçage d’arc et d’échauffement des pièces en surface au niveau des contacts électriques

  - Nécessité de démagnétiser et nettoyer les pièces après contrôle

  - Hygiène et sécurité : utilisation de lumière UV, utilisation, stockage et élimination de produits chimiques dont certains sont inflammables.

Vous pouvez aussi voir le cours sur le ressuage , le cours suivant qui sera consacré à la radiographie . Le sommaire complet de l’ouvrage dans son état actuel est ici

## 10.4.5 L’examen radiographique (RT) EN 444 – 1435 – 462

## 1.Principe de la méthode:

La radiographie est une méthode non destructive d’examen des matériaux par ‘’ transparence ‘’ basée sur l’inégalité d’absorption des radiations ionisantes (X ou γ) . Les rayons X et γ sont des ondes électromagnétiques de même nature que les ondes hertziennes, la lumière visible et les ultraviolets, dont elles ne diffèrent que par leurs longueurs d’ondes plus courtes. De là d’ailleurs leur pouvoir de pénétration. Les rayons émis qui ont à traverser une certaine épaisseur subissent un affaiblissement plus grand que ceux qui traversent une épaisseur moindre ou la même épaisseur d’un matériau moins absorbant. Dès lors, l’intensité du rayonnement émergeant varie en fonction de ces paramètres.

Si nous exposons, par exemple, une pièce métallique dans laquelle il y a une cavité, à des rayons ionisants (FIG 10-13) et que nous plaçons un film argentique de l’autre côté de cette pièce, nous pourrions localiser la cavité sur ce film, après développement de celui-ci, à cause d’une impression plus foncée sur un film plus clair (absorption moindre à l’endroit de la cavité). L’image peut également être visible sur un écran photo stimulable à mémoire utilisable ou sur détecteurs numériques. Si l’on radiographie un cordon soudé au TIG, dans lequel il y a des particules fusionnées de tungstène provenant de l’électrode, celles-ci apparaîtront sur le film comme des points clairs dans un cordon moins clair; le tungstène absorbe effectivement plus de rayonnement que l’acier au carbo

## 2. Sources utilisées

a) Sources à rayons X: 
Elles émettent les rayons qu’après (Fig 10-14) application d’une haute tension à un circuit générateur.

L’intensité de ce rayonnement est réglable par cette tension. Elles ont un spectre continu avec une énergie qui est inversement proportionnelle à la longueur d’onde. La source est placée à l’extérieur d’une tuyauterie (Fig 10-15).

Le rayonnement est plus orienté donc moins dangereux pour l’opérateur et les personnes situées aux alentours.
La qualité du film est meilleure que pour une source γ.

b) Sources à rayons γ (Ytterbium)
Ce sont des isotopes (Ir 192, Co 60, ….), qui émettent continuellement des rayons. L’intensité de ce rayonnement est propre à la source et non réglable (hors service, elles sont stockées dans un container spécial blindé).

- Le mécanisme d’éjection permet de positionner la source à l’endroit requis pour l’exposition.

- Elles sont utilisées pour des tubes de forte épaisseur, la source étant centrée dans le tube.

- Elles ont un spectre discontinu avec une énergie constante.

- Elles sont beaucoup plus maniable que les sources à rayon X.

- La source peut être placée à l’intérieur ou à l’extérieur du tube (Fig 10-16 ou 10-17).

Le rayonnement est moins orienté et, dès lors, plus dangereux pour l’opérateur et les personnes situées aux alentours.
Remarque : Les films sont constitués de plusieurs couches (Fig 10-18).

## 3. Définition de la qualité d’un cliché

Pour contrôler la  » sensibilité  » de la méthode, on place généralement un indicateur de qualité d’image (IQI) du côté de la source, de sorte que la pièce et l’ IQI soient radiographiées en même temps. Deux grands types d’IQI sont disponibles sur le marché:

- l’IQI avec fils est placé à travers la soudure.

- L’IQI avec trous est placé à côté de la soudure avec une tôle de compensation, afin de tenir compte de son épaisseur. Les détails de l’IQI, visibles sur le cliché développé forment un des 3 éléments de base de l’évaluation de la qualité d’une prise de radiographie. Les deux autres éléments à contrôler avant l’examen des clichés sont:

– La densité ou le noircissement d’un film
– Le flou géométrique qui peut provoquer une précision insuffisante à cause des dimensions de la source X ou γ.
– L’interprétation des films doit être faite par des agents qualifiés et expérimentés.

Normes EN ISO 19232 1 à 5 à consulter. Après cet essai, il sera réalisé un rapport d’examen –contrôle par rayonnements ionisants
(Voir chapitre 11 Fig 11-11)

## 4. Radiographie des soudures (pour les tuyauteries industrielles)

a) Types d’intervention

- Random radiography: (radiographie au hasard), cet examen ne s’applique qu’aux soudures circulaires bout à bout. C’est l’examen radiographique de la circonférence complète d’un pourcentage donné de soudures circulaires bout à bout prises au hasard d’un lot donné de tuyauteries.

- Radiographie à 100%: Cet examen ne concerne, en principe, que les soudures circulaires bout à
bout. C’est l’examen radiographique de la circonférence complète de toutes les soudures d’une tuyauterie donnée (ex. tuy. NH3 liquide, HNO3 liquide diverses concentrations 65, 81, 99%). Lorsque la spécification de construction impose que soient inclues, dans ce contrôle, les soudures autres que circulaires bout à bout, leur examen englobera la totalité de leur longueur. (ex. sur tuy. HNO3 gaz, NH3 gaz, ….).

- Radiographie par échantillonnage: (Spot) C’est la prise d’un seul film radiographique en un point donné d’une quantité donnée de soudures.

- Soudures longitudinales: au moins 150 mm de la longueur de la soudure

- Soudures circulaires, soudures des coudes à onglets et soudures des piquages.

- Tuyauteries dn <= 65 : une seule exposition elliptique qui englobe l’entièreté de la circonférence de la soudure

- Tuyauteries dn > 65: au moins le minimum de 25% de la circonférence interne ou de 150 mm.

C’est l’organisme de contrôle ou le délégué du maître d’œuvre qui désignera les soudures à vérifier, après une inspection visuelle de l’entièreté des soudures. Si ces vérifications montrent qu’une ou plusieurs des soudures ne correspondent pas aux spécifications adoptées, le constructeur y remédiera. Les soudures ayant subi des réparations seront contrôlées à nouveau.
Exemples:

- Importance du 1er prélèvement 10 à 15%

- Si le test 1 n’est pas satisfaisant contrôles supplémentaires 20 à 30 %

- Si le test 2 n’est pas satisfaisant ‘’ ‘’ 40 à 60%

- Si le test 3 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’  » 100%

Il y a lieu de préciser ces valeurs dans toutes commandes et que ces examens complémentaires sont à charge du constructeur.

b) Critères d’évaluation: Les principaux défauts rencontrés dans les soudures sont:

- Les fissures qui ne sont jamais acceptées, si petites soient-elles

- Les manques de pénétration ou manques de fusion qui peuvent être acceptés, dans certains cas, à condition que ce soit sur une faible partie de la soudure.

- Les morsures aux bords de la soudure qui peuvent être acceptées, si elles ont une faible profondeur.

- Les porosités peuvent être acceptées, si elles sont isolées et de faibles dimensions (< 1,5 mm)

- Les inclusions de laitier peuvent être acceptées si elles ne sont pas importantes.

Les critères d’acceptabilité des défauts sont définis dans les différents codes (ex. EN 13445 et EN 13480). Dans les spécifications, il faut indiquer le code qui est appliqué pour l’examen et éventuellement, pour des applications particulières, des critères seront ajoutés par le maître d’œuvre.

Remarque: – La visibilité des défauts dépend surtout de leur épaisseur suivant la direction du rayonnement. Les défauts très minces (défauts plans) ne seront décelables que suivant un certain angle de prise, il sera parfois nécessaire de prendre plusieurs clichés suivant différents angles pour les interpréter sans problème . Tension appliquée aux bornes du tube de rayons X
6 mm

- 100 kV

12 mm

- 150 kV

25 mm

- 250 kV

50 mm

- 300 kV

75 mm

- 400 kV

Chaque soudeur possède un numéro d’identification qu’il poinçonne à côté de chaque soudure qu’il a faite.

## 5. Discontinuités dans les soudures – quelques exemples d’indices

Discontinuités en Radiographie

## 6. Avantages et inconvénients

a) Avantages:

  - Détection de surface ou volumique dans tous les matériaux

  - Energie X disponibles : de quelques KeV jusqu’à 15 MeV

  - Possibilité de radiographier des formes complexes et des épaisseurs d’acier variant de quelques micromètres à 600 mm

  - Dimensionnement et identification possibles des défauts

  - Sensibilité de détection des défauts très élevée pour certaines techniques

  - Sensibilité de détection de l’ordre de quelques µm avec grossissement

  - Examen possible en temps réel (radioscopie)

  - Pas de zone morte sous la surface

  - Conservation possible des radiogrammes plusieurs dizaines d’années

  - Transportabilité (générateur de RX de faibles énergies, appareils de radiographie γ portatif d’environ 20 kg, possibilité de radiographie jusqu’à 80 mm d’épaisseur d’acier avec l’ Iridium 192)

b) Inconvénients
La sensibilité de détection des défauts dépend des dimensions de la source et de son énergie, de la position et de l’épaisseur de la pièce, de la sensibilité du film, …

      - Difficulté de localiser des défauts en profondeur

      - Coûts de fonctionnement élevés (source de rayonnement, entretien matériel, films radiographiques, contrôles obligatoires, radioprotection ….)

      - L’interprétation des radiogrammes est souvent délicate et nécessite une formation des opérateurs de niveau élevé ainsi que d’une grande expérience.

c) Inconvénients en hygiène et sécurité

      - Les rayonnements utilisés sont dangereux et peuvent provoquer des maladies professionnelles graves

      - Les opérateurs doivent posséder le C.A.MA.R.I. Pour pouvoir manipuler les différentes sources

      - Les opérateurs sont classés travailleurs de catégorie  » A  » et porteurs d’un dosimètre individuel (Fig 10-21)

Dosimètre en Radiographie

La réglementation est souvent très contraignante (transport et stockage des sources radioactives, déclarations, autorisations, travail des femmes, etc …)

http://www.energetique.com/notions/radioprotection_3083.htm

d) Catégorie de travailleurs en fonction du risque d’exposition

En fonction de leur risque d’exposition, les travailleurs sont classés en deux catégories :

      - Cat. A : Directement affectés à des travaux sous rayonnements (DATR), personnes dont les conditions de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement de 3/10ème d’une des limites annuelles d’exposition. Aucune personne de moins de 18 ans ne peut être classée DATR.

      - Cat B : Non directement affectés à des travaux sous rayonnements (NDATR), personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu’elles ne peuvent normalement pas entraîner me dépassement de 3/10ème d’une des limites annuelles d’exposition.

# L’examen des soudures par ultrasons

## 10-4-6 Examen par ultrasons (UT) EN 1714-10

La méthode repose sur la propagation d’une onde vibratoire engendrée par un palpeur piézo-électrique. Elle est réfléchie dès lors qu’elle rencontre un milieu différent de la nature du milieu de propagation.

Sommaire:

- 1. Principe

- 2. Vitesse de propagation

- 3. Mise en œuvre

- 4. Variantes

- 5. Mise en œuvre

- 6. Domaine d’application

- 7. Avantages et inconvénients

- –a) Avantages

- –b) Inconvénients

- 8. Comparaison des méthodes classiques de CND

- 9. Tendances

## 1. Principe

Schéma contrôle par ultrasons

Les ultrasons sont des ondes élastiques, tout comme les sons audibles; ils ne diffèrent de ceux-ci que par leur domaine de fréquence. Si ces ondes ultrasonores sont envoyées perpendiculairement à la surface d’une pièce à faces parallèles, ces ondes vont se réfléchir sur la paroi opposée et revenir vers le cristal qui va transmettre le signal à l’appareil à ultrasons.

Un défaut ses signale par l’apparition d’un écho intermédiaire et/ou par une atténuation de l’écho de fond.

Applications classiques : Vérification de l’épaisseur d’une tôle, recherche de doublures et ségrégations.
Le temps nécessaire à l’onde pour parcourir le trajet aller-retour dans la pièce est le même que pour détecter un défaut. Connaissant le temps du parcours, on sait facilement trouver la position du défaut ou le fond de la pièce, si on connaît la vitesse de propagation des ondes dans ce matériau.

Le temps (t) est représenté sur un tube cathodique, c’est la distance entre l’impulsion de départ et l’écho ou la distance entre 2 échos qui se suivent (FIG 10-23). Si on règle l’équipement afin que la valeur (en mm) corresponde à un certain écartement, lu en mm, sur le tube à rayon cathodique soit t/2, il ne reste qu’à lire directement la valeur de la position du défaut ou du fond de la pièce sur l’appareil.

Vitesse des ondes en fonction des matériaux

## 2. Vitesse de propagation:

Les ondes sonores et US se déplacent grâce à un support, qu’il soit gazeux, liquide, ou solide. Lorsque la direction du déplacement des particules de ce support est la même que celle de la propagation des ondes, on a des ondes longitudinales (ou de compression). Si les particules se déplacent perpendiculairement à la direction de propagation des ondes, on a des ondes transversales (ou de cisaillement).

Notons que ces ondes transversales n’existent pas dans les milieux gazeux et liquide.
Les vitesses de propagation dans les métaux sont fonction du module d’élasticité longitudinale (E) pour les ondes longitudinales (L) et (G) pour les ondes transversales (T), ainsi que leur masse volumique. Le tableau donne la vitesse de propagation dans les milieux les plus usuels.
Toute onde est un phénomène périodique ayant une certaine fréquence (f > à 20 kHz), c’est-à-dire un nombre de cycles par seconde et une certaine longueur d’onde (?) qui est la distance pour parcourir une onde. La vitesse de propagation d’une onde est dès lors : v = ? x f
Les US en milieu homogène se propagent en ligne droite et à vitesse constante, qui ne dépendra que du milieu de propagation et du type d’onde employé.

Exemple: Une onde longitudinale a, dans l’acier, une vitesse de 5960 m/s (FIG 10-23). Si nous utilisons une fréquence de 4 Mhz, la longueur d’onde est égale à ? = = 1,49 mm

Le pouvoir de détection d’une onde US est liée à la longueur de l’onde. Plus celle-ci est petite, plus le pouvoir de détection est élevé. On utilise donc des ondes à hautes fréquences (0,25 à 25 Mhz). Pour les contrôles les plus courants, les fréquences varient entre 1 et 4 Mhz.

## 3. Mise en œuvre

a) Ensemble du système: L’ensemble de contrôle US comporte:

- Un générateur de signal électrique

- Une unité émettrice d’ondes (ex. cristal piézoélectrique)

- Un couplant pour le palpeur émetteur

- L’échantillon à tester

- Un couplant pour le palpeur récepteur

- Une unité réceptrice des ondes (ex. cristal piézoélectrique)

- Un indicateur électrique type oscillographe cathodique, accompagné parfois d’un enregistreur analogique ou numérique (Fig 10-25)

Schémas pour Ultrasons

## 4. Variantes

a) Le contrôle par méthode TOFD (Time Of Flight Diffraction) : Il consiste à contrôler une soudure en utilisant deux palpeurs positionnés de part et d’autre de la soudure, fonctionnant en transmission. Les palpeurs sont choisis de telle manière que le faisceau soit très divergent et qu’il
 » Insonifie  » le plus grand volume possible de la soudure, si ce n’est la totalité de celle-ci. Si une discontinuité est présente dans cette soudure, celle-ci va diffracter une partie de l’énergie suivant les lois habituelles de l’acoustique. C’est cette énergie diffractée qui va être récupérée par le palpeur de réception et qui va servir à localiser la discontinuité (Fig 10-26).

b) La technologie multiéléments (Phased Array) : Elle consiste à utiliser des palpeurs divisés en plusieurs petits palpeurs élémentaires et à exciter chacun de ces traducteurs élémentaires avec un écart de temps (retard) qui va permettre de créer un faisceau par interférence constructives. On peut ainsi créer des faisceaux inclinés ou focalisés avec des palpeurs au contact sur des surfaces droites.
En modifiant d’un tir à l’autre ces retards, le faisceau pourra être soit déplacé, soit modifié dans sa direction. On crée ainsi un phénomène de  » balayage  » qui est soit un balayage linéaire, soit un balayage sectoriel. De plus, on peut superposer à cela une focalisation électronique sans déplacer le palpeur ou sans adapter sa surface d’entrée. Ces technologies sont directement issues des technologies médicales et ont été adaptées aux problèmes industriels et aux matériaux industriels.

# Test d’étanchéités pour controler les soudures

## 10.4.7 Notes sur les essais d’étanchéité sur composants ou équipements terminés (Leak testing)

Sommaire de ce cours:
1. Essais d’étanchéité globaux
2. Essais d’étanchéité locaux

Sur certains équipements, on effectuera des essais d’étanchéité afin de détecter toute forme de fuite. La raison peut par exemple être que l’équipement doit contenir des produits dangereux en service pour lesquels toute fuite vers l’environnement doit être évitée. Il se peut aussi qu’un vide suffisant doit pouvoir être maintenu dans le récipient durant certaines phases de fonctionnement ou que pour un échangeur de température, il ne puisse avoir aucun contact entre les produits présents côté calandre et côté tubes. Il y a deux grands types d’essai d’étanchéité qui sont les essais globaux et locaux.

## 1. Essais d’étanchéité globaux

Pour ces essais, le seul but est de fixer la fuite globale d’un équipement et de la comparer à un critère prédéfini. Un tel essai global peut se faire de la façon suivante:

a) Par mesure de la variation de pression sur une période donnée avec correction pour la température. Des exemples classiques sont les essais su pipe-lines enterrés aussi bien après construction, que lors de la réépreuve décennale (hydraulique ou pneumatique).

b) Par mesure de la variation de la concentration d’un gaz traceur sur une période donnée. On forme, par exemple, autour de toutes les soudures d’un appareil à pression des chambres d’accumulation à l’aide de feuilles en plastique et de tape. On injecte ensuite en surpression de l’hélium dans le récipient et on vérifie après un temps de maintien donné, la variation de la concentration dans les chambres d’accumulation par rapport à une mesure de référence. Cette variation de concentration donne ensuite immédiatement une idée quantitative de la fuite globale.
Lors de l’emploi d’un gaz traceur, on fait appel à des détecteurs spéciaux détectant spécifiquement le gaz en question (spectromètre de masse).

# Effets thermiques du soudage (déformations)

Chapitres:

- 2.6.1 Conséquences sur les assemblages

- 2.6.2 Remèdes pour lutter contre les déformations

- 2.6.3 Correction des déformations

- 2.6.4 Remarque

## 2.6.1 Conséquences sur les assemblages

Une des conséquences de l’application de cycles thermiques à un assemblage réside dans les déformations et les tensions internes qui en résultent ( quand la température augmente => Re diminue ; E diminue et A augmente ( fluage ) ).

Ces déformations sont dues à la différence de dilatation entre le métal chaud et ce même métal lorsqu’il est refroidi. Cette dilatation négative est le retrait. Il est d’autant plus important que le coefficient de dilatation est plus grand ( ex. aciers austénitiques ). Toute tentative pour le limiter, que ce soit volontairement ou non, donne naissance à des tensions internes qui, si elles sont trop élevées, peuvent provoquer des fissurations. Cet empêchement du retrait constitue le bridage. Il peut être créer artificiellement ou résulter de l’action des autres parties de la structure c’est l’ anti-bridage.

Théoriquement, lors du dépôt d’un métal liquide dans un chanfrein, le retrait se manifeste suivant 2 directions et 1 rotation.

- Retrait longitudinal : très important sur les tôles minces et donne naissance à un effet de cintrage ( ± 1,2 mm par mètre ).

- Retrait transversal : il est fonction du nombre de passes et de la façon dont elles sont effectuées donne naissance aux effets de serrage et de pliage ( ± 1/10 de e pour e < 40 mm et 1/20 de e pour e > 40 mm ).

- Retrait angulaire : très important dans le cas d’une disposition dissymétrique du dépôt, est influencé de la même manière que pour le retrait transversal ( +/- 1° par passe ).

Règles générales :

Déformations en soudage

Pièces libres ==> déformation maximale => faibles contraintes
Pièces bridées ==> déformation minimale => contraintes élevées

Nous connaissons maintenant les effets. Compte tenu que les dimensions des pièces sont imposées, il y a lieu, pour le soudeur, d’agir afin de minimiser les tensions et les déformations, c’est-à-dire définir une certaine ligne de conduite.